## Slide 1
“Hidrógeno verde sin fronteras: ciencia, tecnología y cooperación entre Uruguay, Alemania y Argentina”
Dra. Ing. Verónica Díaz

## Slide 2
Agenda
Grupos de Investigación que participan en la propuesta
Antecedentes de colaboración
Proyecto de investigación
Gemelo Digital: modelo PHIL, validación
Estudios de degradación
01
05
04
03
02

## Slide 3
Grupos de Investigación que participan en la propuesta

## Slide 4
Cooperación en ciencia, investigación e innovación (MIEM) y Ministerio Federal de Educación e Investigación (BMBF)

## Slide 8
LES
TUM-ENS
GPOOSEP
GIIE
DETEMA
GATPREM
UNCA
Potential Solar Resource
URBS Model
SimSEE Model
Experimental Aging Tests
Uruguay’s System Model
Electricity Market and Regulations
UTEC
GME
TUM -APT
GIIE
Electrolyzer Model
Virtual Electrolysis Lab
TUM - CoSES

## Slide 9
Gemelo digital
de Prada, C. et al. / Revista Iberoamericana de Automática e Informática Industrial 19 (2022) 285-296

## Slide 10
¿Qué es un Simulador Power Hardware in the loop (PHIL)?
🔌 Conecta hardware real con un modelo virtual.
🧪 Permite estudiar el comportamiento de sistemas sin construirlos físicamente.
🎯 En este caso: simula un electrolizador PEM conectado a una red renovable.

## Slide 11
Entorno de simulación
Planta
o
Sistema
Dispositivo de prueba
Controlador Objetivos del Usuario
¿Duración?
¿Pasos de tiempo?
¿Solver?
¿Condiciones iniciales?
¡No es suficiente para operar sistemas físicos con restricciones de seguridad!
tiempo real

## Slide 12
Entorno de simulación
en tiempo real
Planta
o
Sistema
Dispositivo de prueba
Controlador Objetivos del Usuario
¿Qué es tiempo real?
Simular 10s en pasos de 1s debe tomar exactamente 10s
¿Pero estás interesado en diseñar un controlador real y no solo hacer simulaciones?
Hardware-in-the-loop

## Slide 13
Planta
o
Sistema
Dispositivo de prueba
Controlador Objetivos del Usuario
Entorno de simulación
en tiempo real
¿Pero el controlador real funciona en un dispositivo real?
Controlador embebido
Hardware-in-the-loop

## Slide 14
Planta
o
Sistema
Dispositivo de prueba
Controlador Objetivos del Usuario
Entorno de simulación
en tiempo real
Inversor
Batería
Vehículo eléctrico
Controlador embebido
Hardware-in-the-loop
¡Pero esta configuración es muy costosa!
¿Un nuevo dispositivo real y un nuevo controlador real para cada experimento?
Controlador programable e Inversor programable

## Slide 15
Planta
o
Sistema
Entorno de simulación
en tiempo real
Controlador programable
emular hardware de potencia
Hardware-in-the-loop
Inversor programable

## Slide 17
Pruebas
🧪 Step Response Test: cambios bruscos en la corriente.
📈 Ramp Response Test: estabilidad ante subida continua.
🌞 PV Emulation Test: corriente de fuente solar real.
Validación Experimental
🔬 Comparación con celda PEM y stack real.
📊 Coincidencia en corriente, voltaje y producción de H₂.
📈 Producción estimada sigue muy de cerca a la real.

## Slide 18
Escalabilidad
⚡ El sistema puede representar hasta 90 kW combinando módulos.
🛠️ Simulación adaptable: PEM, alcalinos, otros tipos.
Beneficios del Simulador PHIL
✅ Seguro – sin producción de H₂ real.
💰 Económico – hardware comercial.
🎯 Realista – dinámicas fieles.
📈 Escalable – hasta cientos de kW.
🔄 Flexible – sin rediseñar hardware.

## Slide 19
Las simulaciones no bastan para modelar sistemas físicos con restricciones de seguridad.
Hay que combinar la simulación en tiempo real de una planta con controladores y dispositivos reales para su validación.
Power Hardware-in-the-loop (PHIL) combina simulaciones con hardware de potencia y controladores de planta.
PHIL es el estándar de oro de la validación experimental en laboratorios.
Las configuraciones PHIL programables son una alternativa rentable y de alta calidad para los laboratorios de investigación.
Resumen

## Slide 20
Instalación de un electrolizador PHIL en el Center for Combined Smart Energy Systems (CoSES) de la TUM.
CoSES - laboratorio de redes de distribución activas y grupo de investigación en TUM.
Utilización de simuladores en tiempo real estándar de OPAL-RT.
Uso de emuladores PHIL estándar de Egston.
Validación del modelo PHIL con datos de un electrolizador PEM real.
Combinar el efecto del funcionamiento fuera de régimen y el envejecimiento en la eficiencia del stack
Un gemelo digital de un electrolizador conectado a la red.
Nuestra idea

## Slide 21
Dra. Verónica Díaz
verodiaz@fing.edu.uy
Conoce mas sobre nosotros en: www.giie.com.uy

## Slide 22
Vías de degradación en electrolizadores PEM con membrana Nafion™ N115

## Slide 23: Vías de degradación en electrolizadores PEM en membrana Nafion™ N115 y catalizadores de Pt y óxidos de Ir–Ru.
Objetivos
Experimental
Conclusiones
Perspectiva
Resultados
Notes: Procedimiento experimental
Perspectiva a futuro

## Slide 24: Objetivos
Evaluar procedimiento de regeneración
Caracterizar por LSV, EIS
Identificar mecanismos de degradación

## Slide 25: Procedimiento experimental
Caracterización
Regeneración
Etapa-1 Potenciostática
Etapa-5 Potenciostática
Etapa-1 Potenciostática
Etapa-2 Potenciostática
Etapa-3 Galvanostática
Caracterización
Degradación
Regeneración
x3
LSV
EIS
Etapa-0 Estado original
Etapa-4 Procedimiento ácido

## Slide 26: Procedimiento experimental
Etapa-5
Etapa-3
Etapa-0
Etapa-4
Etapa-2
Etapa-1
0
150
300
450
600
Tiempo (h)
504
505
Regeneración
Caracterización

## Slide 27: Banco experimental

## Slide 28: Diagrama del banco experimental

## Slide 29: Diagrama del banco experimental
Reference 3000
30K Booster
Celda
Electrolítica
Controlador de
temperatura
Bomba
peristáltica
Reservorio
de agua

## Slide 30: Celda

## Slide 31: Celda
Elemento
calefactor
Aislante
Placa
de flujo
Empaque
Empaque
Placa
de flujo
Aislante
Elemento
calefactor
Placa de
soporte
Placa
unipolar
GDL
MEA
GDL
Placa
unipolar
Placa de
soporte

## Slide 32: MEA
MEA
Membrana:
Nafion™ N115
Catalizador:
Catódico: PtB 3mg/cm2
Anódico: IrRuOx 3mg/cm2

## Slide 33: Celda
Elemento
calefactor
Aislante
Placa
de flujo
Empaque
Empaque
Placa
de flujo
Aislante
Elemento
calefactor
Elemento
calefactor
Placa
unipolar
GDL
GDL
Placa
unipolar
Elemento
calefactor
MEA

## Slide 34: Celda

## Slide 35: Potenciostato
Electrodo de trabajo
Contra-electrodo
Sensor de electrodo de trabajo
Sensor del contra-electrodo
Electrodo de referencia
Reference 3000
30K Booster
Celda
Electrolítica

## Slide 36: Conexiones
Controlador de
temperatura
Bomba
peristáltica
Reservorio
de agua
Celda
Electrolítica

## Slide 37: Operación potenciostática – 2 V– 168h – Etapa 1
Chart: Densidad de Corriente (A/cm2)
Chart: Tiempo (h)

## Slide 38: Operación galvnostática – 0,092 A– 168h – Etapa 3
Chart: Voltaje (V)
Chart: Tiempo (h)

## Slide 39: LSV – 1.5 V a 2.5 V – 0.1 mV/s - (V vs A.cm-2)
Chart: Densidad de Corriente (A/cm2)

## Slide 40: LSV – 1.5 V a 2.5 V – 0.1 mV/s - (V vs A.cm-2)
Chart: Densidad de Corriente (A/cm2)

## Slide 41: LSV – 1.5 V a 2.5 V – 0.1 mV/s - (V vs A.cm-2)
Chart: Densidad de Corriente (A/cm2)

## Slide 42: LSV – 1.5 V a 2.5 V – 0.1 mV/s - (V vs A.cm-2)
Chart: Densidad de Corriente (A/cm2)

## Slide 43: LSV – 1.5 V a 2.5 V – 0.1 mV/s - (V vs A.cm-2)
Chart: Densidad de Corriente (A/cm2)

## Slide 44: LSV – 1.5 V a 2.5 V – 0.1 mV/s - (V vs A.cm-2)
Chart: Densidad de Corriente (A/cm2)

## Slide 45: LSV – 1.5 V a 2.5 V – 0.1 mV/s - (V vs A.cm-2)
Chart: Densidad de Corriente (A/cm2)

## Slide 46: Espectroscopía de impedancia electroquímica
Alta frecuencia
Baja frecuencia
Electrodo de
Referencia
Electrodo de
Trabajo

## Slide 47: Circuito equivalente
1.9 V y 2.3 V
ER
ET
Notes: .

## Slide 48: EIS – 1.9V – 0.7Hz a 10kHz – Etapa 0
Chart: Zreal (ohm)
| 3.014E-2 | 3.049E-2 | 3.0839999999999999E-2 | 3.117E-2 | 3.1460000000000002E-2 | 3.1759999999999997E-2 | 3.2039999999999999E-2 | 3.2309999999999998E-2 | 3.2559999999999999E-2 | 3.2800000000000003E-2 | 3.304E-2 | 3.3259999999999998E-2 | 3.3489999999999999E-2 | 3.3750000000000002E-2 | 3.4009999999999999E-2 | 3.4279999999999998E-2 | 3.458E-2 | 3.4860000000000002E-2 | 3.517E-2 | 3.5499999999999997E-2 | 3.585E-2 | 3.6179999999999997E-2 | 3.6569999999999998E-2 | 3.7060000000000003E-2 | 3.7429999999999998E-2 | 3.7859999999999998E-2 | 3.8269999999999998E-2 | 3.8769999999999999E-2 | 3.9219999999999998E-2 | 3.9629999999999999E-2 | 4.0009999999999997E-2 | 4.0399999999999998E-2 | 4.0820000000000002E-2 | 4.122E-2 | 4.1599999999999998E-2 | 4.2000000000000003E-2 | 4.24E-2 | 4.2840000000000003E-2 | 4.3290000000000002E-2 | 4.4159999999999998E-2 | 4.4900000000000002E-2 | 4.5429999999999998E-2 | 4.4949999999999997E-2 | 4.5240000000000002E-2 | 4.5870000000000001E-2 | 4.6580000000000003E-2
Stage 0 Data 1.9V | 1.63e-05 | 0.0004841 | 0.0008129 | 0.001041 | 0.001224 | 0.001323 | 0.001449 | 0.001501 | 0.001553 | 0.001575 | 0.001559 | 0.001686 | 0.001746 | 0.001808 | 0.001874 | 0.001939 | 0.002015 | 0.002092 | 0.00217 | 0.002256 | 0.002349 | 0.00244 | 0.002534 | 0.002626 | 0.002684 | 0.002747 | 0.002781 | 0.002813 | 0.002802 | 0.002805 | 0.002799 | 0.002808 | 0.002812 | 0.002848 | 0.002901 | 0.002993 | 0.003078 | 0.003172 | 0.003283 | 0.003364 | 0.003456 | 0.003583 | 0.003748 | 0.003873 | 0.004042 | 0.004181
Stage 0 Fit 1.9V | 1.3742e-05 | 0.0004315 | 0.00073808 | 0.00096447 | 0.0011316 | 0.0012563 | 0.0013589 | 0.0014327 | 0.0014934 | 0.0015523 | 0.0016059 | 0.0016639 | 0.0017197 | 0.001786 | 0.0018559 | 0.0019283 | 0.0020111 | 0.0020931 | 0.0021798 | 0.0022644 | 0.002354 | 0.0024337 | 0.0025127 | 0.0025951 | 0.002651 | 0.0027032 | 0.002746 | 0.0027806 | 0.0028045 | 0.00282 | 0.0028305 | 0.0028385 | 0.002847 | 0.0028601 | 0.00288 | 0.0029125 | 0.002959 | 0.0030252 | 0.0031093 | 0.003222 | 0.0033559 | 0.0035068 | 0.0036806 | 0.003871 | 0.0040762 | 0.0042777

## Slide 49: EIS – 1.9V – 0.7Hz a 10kHz – Etapa 1
Chart: Zreal (ohm)
| 3.014E-2 | 3.049E-2 | 3.0839999999999999E-2 | 3.117E-2 | 3.1460000000000002E-2 | 3.1759999999999997E-2 | 3.2039999999999999E-2 | 3.2309999999999998E-2 | 3.2559999999999999E-2 | 3.2800000000000003E-2 | 3.304E-2 | 3.3259999999999998E-2 | 3.3489999999999999E-2 | 3.3750000000000002E-2 | 3.4009999999999999E-2 | 3.4279999999999998E-2 | 3.458E-2 | 3.4860000000000002E-2 | 3.517E-2 | 3.5499999999999997E-2 | 3.585E-2 | 3.6179999999999997E-2 | 3.6569999999999998E-2 | 3.7060000000000003E-2 | 3.7429999999999998E-2 | 3.7859999999999998E-2 | 3.8269999999999998E-2 | 3.8769999999999999E-2 | 3.9219999999999998E-2 | 3.9629999999999999E-2 | 4.0009999999999997E-2 | 4.0399999999999998E-2 | 4.0820000000000002E-2 | 4.122E-2 | 4.1599999999999998E-2 | 4.2000000000000003E-2 | 4.24E-2 | 4.2840000000000003E-2 | 4.3290000000000002E-2 | 4.4159999999999998E-2 | 4.4900000000000002E-2 | 4.5429999999999998E-2 | 4.4949999999999997E-2 | 4.5240000000000002E-2 | 4.5870000000000001E-2 | 4.6580000000000003E-2
Stage 0 Data 1.9V | 1.63e-05 | 0.0004841 | 0.0008129 | 0.001041 | 0.001224 | 0.001323 | 0.001449 | 0.001501 | 0.001553 | 0.001575 | 0.001559 | 0.001686 | 0.001746 | 0.001808 | 0.001874 | 0.001939 | 0.002015 | 0.002092 | 0.00217 | 0.002256 | 0.002349 | 0.00244 | 0.002534 | 0.002626 | 0.002684 | 0.002747 | 0.002781 | 0.002813 | 0.002802 | 0.002805 | 0.002799 | 0.002808 | 0.002812 | 0.002848 | 0.002901 | 0.002993 | 0.003078 | 0.003172 | 0.003283 | 0.003364 | 0.003456 | 0.003583 | 0.003748 | 0.003873 | 0.004042 | 0.004181
Stage 0 Fit 1.9V | 1.3742e-05 | 0.0004315 | 0.00073808 | 0.00096447 | 0.0011316 | 0.0012563 | 0.0013589 | 0.0014327 | 0.0014934 | 0.0015523 | 0.0016059 | 0.0016639 | 0.0017197 | 0.001786 | 0.0018559 | 0.0019283 | 0.0020111 | 0.0020931 | 0.0021798 | 0.0022644 | 0.002354 | 0.0024337 | 0.0025127 | 0.0025951 | 0.002651 | 0.0027032 | 0.002746 | 0.0027806 | 0.0028045 | 0.00282 | 0.0028305 | 0.0028385 | 0.002847 | 0.0028601 | 0.00288 | 0.0029125 | 0.002959 | 0.0030252 | 0.0031093 | 0.003222 | 0.0033559 | 0.0035068 | 0.0036806 | 0.003871 | 0.0040762 | 0.0042777
Stage 1 Data 1.9V | 0.0001832 | 0.0007454 | 0.00119 | 0.001548 | 0.001838 | 0.002062 | 0.002195 | 0.002373 | 0.002481 | 0.002582 | 0.002606 | 0.002684 | 0.002729 | 0.002811 | 0.002842 | 0.002929 | 0.003026 | 0.003136 | 0.003282 | 0.003439 | 0.003614 | 0.003803 | 0.004006 | 0.004182 | 0.004382 | 0.004605 | 0.004761 | 0.004929 | 0.005064 | 0.005181 | 0.005282 | 0.005375 | 0.005429 | 0.005521 | 0.005585 | 0.005683 | 0.005816 | 0.00599 | 0.006119 | 0.006209 | 0.006423 | 0.006694 | 0.006932 | 0.007214 | 0.007437 | 0.007688 | 0.007938 | 0.008591
Stage 1 Fit 1.9V | 0.0001854 | 0.000824 | 0.001321 | 0.001705 | 0.001984 | 0.002188 | 0.002337 | 0.002446 | 0.002535 | 0.002599 | 0.002653 | 0.002706 | 0.002758 | 0.002818 | 0.00288 | 0.00296 | 0.003052 | 0.003154 | 0.003282 | 0.003421 | 0.003582 | 0.003754 | 0.003955 | 0.004151 | 0.00436 | 0.004594 | 0.004759 | 0.004918 | 0.005053 | 0.005169 | 0.005265 | 0.005351 | 0.005438 | 0.005536 | 0.005647 | 0.005776 | 0.005909 | 0.006062 | 0.006222 | 0.006396 | 0.006572 | 0.006767 | 0.006961 | 0.007151 | 0.007348 | 0.007545 | 0.007745 | 0.007937
Chart: 
| 3.014E-2 | 3.049E-2 | 3.0839999999999999E-2 | 3.117E-2 | 3.1460000000000002E-2 | 3.1759999999999997E-2 | 3.2039999999999999E-2 | 3.2309999999999998E-2 | 3.2559999999999999E-2 | 3.2800000000000003E-2 | 3.304E-2 | 3.3259999999999998E-2 | 3.3489999999999999E-2 | 3.3750000000000002E-2 | 3.4009999999999999E-2 | 3.4279999999999998E-2 | 3.458E-2 | 3.4860000000000002E-2 | 3.517E-2 | 3.5499999999999997E-2 | 3.585E-2 | 3.6179999999999997E-2 | 3.6569999999999998E-2 | 3.7060000000000003E-2 | 3.7429999999999998E-2 | 3.7859999999999998E-2 | 3.8269999999999998E-2 | 3.8769999999999999E-2 | 3.9219999999999998E-2 | 3.9629999999999999E-2 | 4.0009999999999997E-2 | 4.0399999999999998E-2 | 4.0820000000000002E-2 | 4.122E-2 | 4.1599999999999998E-2 | 4.2000000000000003E-2 | 4.24E-2 | 4.2840000000000003E-2 | 4.3290000000000002E-2 | 4.4159999999999998E-2 | 4.4900000000000002E-2 | 4.5429999999999998E-2 | 4.4949999999999997E-2 | 4.5240000000000002E-2 | 4.5870000000000001E-2 | 4.6580000000000003E-2
Stage 0 Data 1.9V | 1.63e-05 | 0.0004841 | 0.0008129 | 0.001041 | 0.001224 | 0.001323 | 0.001449 | 0.001501 | 0.001553 | 0.001575 | 0.001559 | 0.001686 | 0.001746 | 0.001808 | 0.001874 | 0.001939 | 0.002015 | 0.002092 | 0.00217 | 0.002256 | 0.002349 | 0.00244 | 0.002534 | 0.002626 | 0.002684 | 0.002747 | 0.002781 | 0.002813 | 0.002802 | 0.002805 | 0.002799 | 0.002808 | 0.002812 | 0.002848 | 0.002901 | 0.002993 | 0.003078 | 0.003172 | 0.003283 | 0.003364 | 0.003456 | 0.003583 | 0.003748 | 0.003873 | 0.004042 | 0.004181
Stage 0 Fit 1.9V | 1.3742e-05 | 0.0004315 | 0.00073808 | 0.00096447 | 0.0011316 | 0.0012563 | 0.0013589 | 0.0014327 | 0.0014934 | 0.0015523 | 0.0016059 | 0.0016639 | 0.0017197 | 0.001786 | 0.0018559 | 0.0019283 | 0.0020111 | 0.0020931 | 0.0021798 | 0.0022644 | 0.002354 | 0.0024337 | 0.0025127 | 0.0025951 | 0.002651 | 0.0027032 | 0.002746 | 0.0027806 | 0.0028045 | 0.00282 | 0.0028305 | 0.0028385 | 0.002847 | 0.0028601 | 0.00288 | 0.0029125 | 0.002959 | 0.0030252 | 0.0031093 | 0.003222 | 0.0033559 | 0.0035068 | 0.0036806 | 0.003871 | 0.0040762 | 0.0042777

## Slide 50: EIS – 1.9V – 0.7Hz a 10kHz – Etapa 2
Chart: Zreal (ohm)
| 3.014E-2 | 3.049E-2 | 3.0839999999999999E-2 | 3.117E-2 | 3.1460000000000002E-2 | 3.1759999999999997E-2 | 3.2039999999999999E-2 | 3.2309999999999998E-2 | 3.2559999999999999E-2 | 3.2800000000000003E-2 | 3.304E-2 | 3.3259999999999998E-2 | 3.3489999999999999E-2 | 3.3750000000000002E-2 | 3.4009999999999999E-2 | 3.4279999999999998E-2 | 3.458E-2 | 3.4860000000000002E-2 | 3.517E-2 | 3.5499999999999997E-2 | 3.585E-2 | 3.6179999999999997E-2 | 3.6569999999999998E-2 | 3.7060000000000003E-2 | 3.7429999999999998E-2 | 3.7859999999999998E-2 | 3.8269999999999998E-2 | 3.8769999999999999E-2 | 3.9219999999999998E-2 | 3.9629999999999999E-2 | 4.0009999999999997E-2 | 4.0399999999999998E-2 | 4.0820000000000002E-2 | 4.122E-2 | 4.1599999999999998E-2 | 4.2000000000000003E-2 | 4.24E-2 | 4.2840000000000003E-2 | 4.3290000000000002E-2 | 4.4159999999999998E-2 | 4.4900000000000002E-2 | 4.5429999999999998E-2 | 4.4949999999999997E-2 | 4.5240000000000002E-2 | 4.5870000000000001E-2 | 4.6580000000000003E-2
Stage 0 Data 1.9V | 1.63e-05 | 0.0004841 | 0.0008129 | 0.001041 | 0.001224 | 0.001323 | 0.001449 | 0.001501 | 0.001553 | 0.001575 | 0.001559 | 0.001686 | 0.001746 | 0.001808 | 0.001874 | 0.001939 | 0.002015 | 0.002092 | 0.00217 | 0.002256 | 0.002349 | 0.00244 | 0.002534 | 0.002626 | 0.002684 | 0.002747 | 0.002781 | 0.002813 | 0.002802 | 0.002805 | 0.002799 | 0.002808 | 0.002812 | 0.002848 | 0.002901 | 0.002993 | 0.003078 | 0.003172 | 0.003283 | 0.003364 | 0.003456 | 0.003583 | 0.003748 | 0.003873 | 0.004042 | 0.004181
Stage 0 Fit 1.9V | 1.3742e-05 | 0.0004315 | 0.00073808 | 0.00096447 | 0.0011316 | 0.0012563 | 0.0013589 | 0.0014327 | 0.0014934 | 0.0015523 | 0.0016059 | 0.0016639 | 0.0017197 | 0.001786 | 0.0018559 | 0.0019283 | 0.0020111 | 0.0020931 | 0.0021798 | 0.0022644 | 0.002354 | 0.0024337 | 0.0025127 | 0.0025951 | 0.002651 | 0.0027032 | 0.002746 | 0.0027806 | 0.0028045 | 0.00282 | 0.0028305 | 0.0028385 | 0.002847 | 0.0028601 | 0.00288 | 0.0029125 | 0.002959 | 0.0030252 | 0.0031093 | 0.003222 | 0.0033559 | 0.0035068 | 0.0036806 | 0.003871 | 0.0040762 | 0.0042777
Stage 1 Data 1.9V | 0.0001832 | 0.0007454 | 0.00119 | 0.001548 | 0.001838 | 0.002062 | 0.002195 | 0.002373 | 0.002481 | 0.002582 | 0.002606 | 0.002684 | 0.002729 | 0.002811 | 0.002842 | 0.002929 | 0.003026 | 0.003136 | 0.003282 | 0.003439 | 0.003614 | 0.003803 | 0.004006 | 0.004182 | 0.004382 | 0.004605 | 0.004761 | 0.004929 | 0.005064 | 0.005181 | 0.005282 | 0.005375 | 0.005429 | 0.005521 | 0.005585 | 0.005683 | 0.005816 | 0.00599 | 0.006119 | 0.006209 | 0.006423 | 0.006694 | 0.006932 | 0.007214 | 0.007437 | 0.007688 | 0.007938 | 0.008591
Stage 1 Fit 1.9V | 0.0001854 | 0.000824 | 0.001321 | 0.001705 | 0.001984 | 0.002188 | 0.002337 | 0.002446 | 0.002535 | 0.002599 | 0.002653 | 0.002706 | 0.002758 | 0.002818 | 0.00288 | 0.00296 | 0.003052 | 0.003154 | 0.003282 | 0.003421 | 0.003582 | 0.003754 | 0.003955 | 0.004151 | 0.00436 | 0.004594 | 0.004759 | 0.004918 | 0.005053 | 0.005169 | 0.005265 | 0.005351 | 0.005438 | 0.005536 | 0.005647 | 0.005776 | 0.005909 | 0.006062 | 0.006222 | 0.006396 | 0.006572 | 0.006767 | 0.006961 | 0.007151 | 0.007348 | 0.007545 | 0.007745 | 0.007937
Stage 2 Data 1.9V | 0.0003961 | 0.001047 | 0.001579 | 0.002111 | 0.00261 | 0.003043 | 0.003549 | 0.003962 | 0.004377 | 0.004843 | 0.00519 | 0.005563 | 0.005854 | 0.006145 | 0.006397 | 0.006618 | 0.006853 | 0.007075 | 0.007308 | 0.007548 | 0.007833 | 0.008071 | 0.008352 | 0.008703 | 0.008983 | 0.009289 | 0.009605 | 0.009956 | 0.01026 | 0.01057 | 0.01085 | 0.01119 | 0.01147 | 0.01177 | 0.01206 | 0.01254 | 0.01296 | 0.01345 | 0.01396 | 0.01457 | 0.01526 | 0.01612 | 0.01715 | 0.01852 | 0.01879 | 0.01822 | 0.01913 | 0.02027 | 0.02382
Stage 2 Fit 1.9V | 0.0005598 | 0.001209 | 0.001764 | 0.002254 | 0.002696 | 0.003106 | 0.003528 | 0.003903 | 0.004264 | 0.004649 | 0.005009 | 0.005379 | 0.005699 | 0.006025 | 0.006313 | 0.006566 | 0.006823 | 0.007062 | 0.007311 | 0.007559 | 0.007839 | 0.008107 | 0.008401 | 0.008751 | 0.009029 | 0.009339 | 0.009656 | 0.009996 | 0.01033 | 0.01065 | 0.01098 | 0.01132 | 0.01168 | 0.01205 | 0.01241 | 0.01281 | 0.01321 | 0.01366 | 0.01412 | 0.01466 | 0.01523 | 0.01584 | 0.01652 | 0.01725 | 0.01805 | 0.01885 | 0.01965 | 0.0204 | 0.02102
Chart: 
| 3.014E-2 | 3.049E-2 | 3.0839999999999999E-2 | 3.117E-2 | 3.1460000000000002E-2 | 3.1759999999999997E-2 | 3.2039999999999999E-2 | 3.2309999999999998E-2 | 3.2559999999999999E-2 | 3.2800000000000003E-2 | 3.304E-2 | 3.3259999999999998E-2 | 3.3489999999999999E-2 | 3.3750000000000002E-2 | 3.4009999999999999E-2 | 3.4279999999999998E-2 | 3.458E-2 | 3.4860000000000002E-2 | 3.517E-2 | 3.5499999999999997E-2 | 3.585E-2 | 3.6179999999999997E-2 | 3.6569999999999998E-2 | 3.7060000000000003E-2 | 3.7429999999999998E-2 | 3.7859999999999998E-2 | 3.8269999999999998E-2 | 3.8769999999999999E-2 | 3.9219999999999998E-2 | 3.9629999999999999E-2 | 4.0009999999999997E-2 | 4.0399999999999998E-2 | 4.0820000000000002E-2 | 4.122E-2 | 4.1599999999999998E-2 | 4.2000000000000003E-2 | 4.24E-2 | 4.2840000000000003E-2 | 4.3290000000000002E-2 | 4.4159999999999998E-2 | 4.4900000000000002E-2 | 4.5429999999999998E-2 | 4.4949999999999997E-2 | 4.5240000000000002E-2 | 4.5870000000000001E-2 | 4.6580000000000003E-2
Stage 0 Data 1.9V | 1.63e-05 | 0.0004841 | 0.0008129 | 0.001041 | 0.001224 | 0.001323 | 0.001449 | 0.001501 | 0.001553 | 0.001575 | 0.001559 | 0.001686 | 0.001746 | 0.001808 | 0.001874 | 0.001939 | 0.002015 | 0.002092 | 0.00217 | 0.002256 | 0.002349 | 0.00244 | 0.002534 | 0.002626 | 0.002684 | 0.002747 | 0.002781 | 0.002813 | 0.002802 | 0.002805 | 0.002799 | 0.002808 | 0.002812 | 0.002848 | 0.002901 | 0.002993 | 0.003078 | 0.003172 | 0.003283 | 0.003364 | 0.003456 | 0.003583 | 0.003748 | 0.003873 | 0.004042 | 0.004181
Stage 0 Fit 1.9V | 1.3742e-05 | 0.0004315 | 0.00073808 | 0.00096447 | 0.0011316 | 0.0012563 | 0.0013589 | 0.0014327 | 0.0014934 | 0.0015523 | 0.0016059 | 0.0016639 | 0.0017197 | 0.001786 | 0.0018559 | 0.0019283 | 0.0020111 | 0.0020931 | 0.0021798 | 0.0022644 | 0.002354 | 0.0024337 | 0.0025127 | 0.0025951 | 0.002651 | 0.0027032 | 0.002746 | 0.0027806 | 0.0028045 | 0.00282 | 0.0028305 | 0.0028385 | 0.002847 | 0.0028601 | 0.00288 | 0.0029125 | 0.002959 | 0.0030252 | 0.0031093 | 0.003222 | 0.0033559 | 0.0035068 | 0.0036806 | 0.003871 | 0.0040762 | 0.0042777
Stage 1 Data 1.9V | 0.0001832 | 0.0007454 | 0.00119 | 0.001548 | 0.001838 | 0.002062 | 0.002195 | 0.002373 | 0.002481 | 0.002582 | 0.002606 | 0.002684 | 0.002729 | 0.002811 | 0.002842 | 0.002929 | 0.003026 | 0.003136 | 0.003282 | 0.003439 | 0.003614 | 0.003803 | 0.004006 | 0.004182 | 0.004382 | 0.004605 | 0.004761 | 0.004929 | 0.005064 | 0.005181 | 0.005282 | 0.005375 | 0.005429 | 0.005521 | 0.005585 | 0.005683 | 0.005816 | 0.00599 | 0.006119 | 0.006209 | 0.006423 | 0.006694 | 0.006932 | 0.007214 | 0.007437 | 0.007688 | 0.007938 | 0.008591
Stage 1 Fit 1.9V | 0.0001854 | 0.000824 | 0.001321 | 0.001705 | 0.001984 | 0.002188 | 0.002337 | 0.002446 | 0.002535 | 0.002599 | 0.002653 | 0.002706 | 0.002758 | 0.002818 | 0.00288 | 0.00296 | 0.003052 | 0.003154 | 0.003282 | 0.003421 | 0.003582 | 0.003754 | 0.003955 | 0.004151 | 0.00436 | 0.004594 | 0.004759 | 0.004918 | 0.005053 | 0.005169 | 0.005265 | 0.005351 | 0.005438 | 0.005536 | 0.005647 | 0.005776 | 0.005909 | 0.006062 | 0.006222 | 0.006396 | 0.006572 | 0.006767 | 0.006961 | 0.007151 | 0.007348 | 0.007545 | 0.007745 | 0.007937

## Slide 51: EIS – 1.9V – 0.7Hz a 10kHz – Etapa 3
Chart: Zreal (ohm)
| 3.014E-2 | 3.049E-2 | 3.0839999999999999E-2 | 3.117E-2 | 3.1460000000000002E-2 | 3.1759999999999997E-2 | 3.2039999999999999E-2 | 3.2309999999999998E-2 | 3.2559999999999999E-2 | 3.2800000000000003E-2 | 3.304E-2 | 3.3259999999999998E-2 | 3.3489999999999999E-2 | 3.3750000000000002E-2 | 3.4009999999999999E-2 | 3.4279999999999998E-2 | 3.458E-2 | 3.4860000000000002E-2 | 3.517E-2 | 3.5499999999999997E-2 | 3.585E-2 | 3.6179999999999997E-2 | 3.6569999999999998E-2 | 3.7060000000000003E-2 | 3.7429999999999998E-2 | 3.7859999999999998E-2 | 3.8269999999999998E-2 | 3.8769999999999999E-2 | 3.9219999999999998E-2 | 3.9629999999999999E-2 | 4.0009999999999997E-2 | 4.0399999999999998E-2 | 4.0820000000000002E-2 | 4.122E-2 | 4.1599999999999998E-2 | 4.2000000000000003E-2 | 4.24E-2 | 4.2840000000000003E-2 | 4.3290000000000002E-2 | 4.4159999999999998E-2 | 4.4900000000000002E-2 | 4.5429999999999998E-2 | 4.4949999999999997E-2 | 4.5240000000000002E-2 | 4.5870000000000001E-2 | 4.6580000000000003E-2
Stage 0 Data 1.9V | 1.63e-05 | 0.0004841 | 0.0008129 | 0.001041 | 0.001224 | 0.001323 | 0.001449 | 0.001501 | 0.001553 | 0.001575 | 0.001559 | 0.001686 | 0.001746 | 0.001808 | 0.001874 | 0.001939 | 0.002015 | 0.002092 | 0.00217 | 0.002256 | 0.002349 | 0.00244 | 0.002534 | 0.002626 | 0.002684 | 0.002747 | 0.002781 | 0.002813 | 0.002802 | 0.002805 | 0.002799 | 0.002808 | 0.002812 | 0.002848 | 0.002901 | 0.002993 | 0.003078 | 0.003172 | 0.003283 | 0.003364 | 0.003456 | 0.003583 | 0.003748 | 0.003873 | 0.004042 | 0.004181
Stage 0 Fit 1.9V | 1.3742e-05 | 0.0004315 | 0.00073808 | 0.00096447 | 0.0011316 | 0.0012563 | 0.0013589 | 0.0014327 | 0.0014934 | 0.0015523 | 0.0016059 | 0.0016639 | 0.0017197 | 0.001786 | 0.0018559 | 0.0019283 | 0.0020111 | 0.0020931 | 0.0021798 | 0.0022644 | 0.002354 | 0.0024337 | 0.0025127 | 0.0025951 | 0.002651 | 0.0027032 | 0.002746 | 0.0027806 | 0.0028045 | 0.00282 | 0.0028305 | 0.0028385 | 0.002847 | 0.0028601 | 0.00288 | 0.0029125 | 0.002959 | 0.0030252 | 0.0031093 | 0.003222 | 0.0033559 | 0.0035068 | 0.0036806 | 0.003871 | 0.0040762 | 0.0042777
Stage 1 Data 1.9V | 0.0001832 | 0.0007454 | 0.00119 | 0.001548 | 0.001838 | 0.002062 | 0.002195 | 0.002373 | 0.002481 | 0.002582 | 0.002606 | 0.002684 | 0.002729 | 0.002811 | 0.002842 | 0.002929 | 0.003026 | 0.003136 | 0.003282 | 0.003439 | 0.003614 | 0.003803 | 0.004006 | 0.004182 | 0.004382 | 0.004605 | 0.004761 | 0.004929 | 0.005064 | 0.005181 | 0.005282 | 0.005375 | 0.005429 | 0.005521 | 0.005585 | 0.005683 | 0.005816 | 0.00599 | 0.006119 | 0.006209 | 0.006423 | 0.006694 | 0.006932 | 0.007214 | 0.007437 | 0.007688 | 0.007938 | 0.008591
Stage 1 Fit 1.9V | 0.0001854 | 0.000824 | 0.001321 | 0.001705 | 0.001984 | 0.002188 | 0.002337 | 0.002446 | 0.002535 | 0.002599 | 0.002653 | 0.002706 | 0.002758 | 0.002818 | 0.00288 | 0.00296 | 0.003052 | 0.003154 | 0.003282 | 0.003421 | 0.003582 | 0.003754 | 0.003955 | 0.004151 | 0.00436 | 0.004594 | 0.004759 | 0.004918 | 0.005053 | 0.005169 | 0.005265 | 0.005351 | 0.005438 | 0.005536 | 0.005647 | 0.005776 | 0.005909 | 0.006062 | 0.006222 | 0.006396 | 0.006572 | 0.006767 | 0.006961 | 0.007151 | 0.007348 | 0.007545 | 0.007745 | 0.007937
Stage 2 Data 1.9V | 0.0003961 | 0.001047 | 0.001579 | 0.002111 | 0.00261 | 0.003043 | 0.003549 | 0.003962 | 0.004377 | 0.004843 | 0.00519 | 0.005563 | 0.005854 | 0.006145 | 0.006397 | 0.006618 | 0.006853 | 0.007075 | 0.007308 | 0.007548 | 0.007833 | 0.008071 | 0.008352 | 0.008703 | 0.008983 | 0.009289 | 0.009605 | 0.009956 | 0.01026 | 0.01057 | 0.01085 | 0.01119 | 0.01147 | 0.01177 | 0.01206 | 0.01254 | 0.01296 | 0.01345 | 0.01396 | 0.01457 | 0.01526 | 0.01612 | 0.01715 | 0.01852 | 0.01879 | 0.01822 | 0.01913 | 0.02027 | 0.02382
Stage 2 Fit 1.9V | 0.0005598 | 0.001209 | 0.001764 | 0.002254 | 0.002696 | 0.003106 | 0.003528 | 0.003903 | 0.004264 | 0.004649 | 0.005009 | 0.005379 | 0.005699 | 0.006025 | 0.006313 | 0.006566 | 0.006823 | 0.007062 | 0.007311 | 0.007559 | 0.007839 | 0.008107 | 0.008401 | 0.008751 | 0.009029 | 0.009339 | 0.009656 | 0.009996 | 0.01033 | 0.01065 | 0.01098 | 0.01132 | 0.01168 | 0.01205 | 0.01241 | 0.01281 | 0.01321 | 0.01366 | 0.01412 | 0.01466 | 0.01523 | 0.01584 | 0.01652 | 0.01725 | 0.01805 | 0.01885 | 0.01965 | 0.0204 | 0.02102
Stage 3 Data 1.9V | 0.0001803 | 0.0007407 | 0.001213 | 0.001626 | 0.002004 | 0.002395 | 0.002834 | 0.003219 | 0.003613 | 0.004074 | 0.004643 | 0.005154 | 0.005746 | 0.006419 | 0.007135 | 0.007872 | 0.008732 | 0.009605 | 0.01056 | 0.01154 | 0.01267 | 0.01376 | 0.01495 | 0.01637 | 0.01756 | 0.019 | 0.02038 | 0.02195 | 0.02343 | 0.02497 | 0.02656 | 0.0281 | 0.02977 | 0.0314 | 0.03286 | 0.03462 | 0.03628 | 0.03793 | 0.03944 | 0.04133 | 0.04477 | 0.04814 | 0.04657 | 0.04373 | 0.04484 | 0.04494 | 0.0452 | 0.09083 | 0.03735 | 0.03675
Stage 3 Fit 1.9V | 0.00049122 | 0.0011868 | 0.0017779 | 0.0022943 | 0.0027543 | 0.0031746 | 0.0036051 | 0.0039865 | 0.0043599 | 0.0047733 | 0.0051858 | 0.0056543 | 0.006117 | 0.0066776 | 0.0072812 | 0.0079237 | 0.0086903 | 0.0094934 | 0.010405 | 0.011374 | 0.012513 | 0.013661 | 0.014968 | 0.016605 | 0.017955 | 0.019513 | 0.021153 | 0.022939 | 0.024697 | 0.026387 | 0.028062 | 0.029728 | 0.031331 | 0.032864 | 0.034179 | 0.035426 | 0.036518 | 0.03753 | 0.03842 | 0.039291 | 0.040089 | 0.040829 | 0.041565 | 0.042291 | 0.043023 | 0.043719 | 0.044393 | 0.045033 | 0.04562 | 0.046129
Chart: 
| 3.014E-2 | 3.049E-2 | 3.0839999999999999E-2 | 3.117E-2 | 3.1460000000000002E-2 | 3.1759999999999997E-2 | 3.2039999999999999E-2 | 3.2309999999999998E-2 | 3.2559999999999999E-2 | 3.2800000000000003E-2 | 3.304E-2 | 3.3259999999999998E-2 | 3.3489999999999999E-2 | 3.3750000000000002E-2 | 3.4009999999999999E-2 | 3.4279999999999998E-2 | 3.458E-2 | 3.4860000000000002E-2 | 3.517E-2 | 3.5499999999999997E-2 | 3.585E-2 | 3.6179999999999997E-2 | 3.6569999999999998E-2 | 3.7060000000000003E-2 | 3.7429999999999998E-2 | 3.7859999999999998E-2 | 3.8269999999999998E-2 | 3.8769999999999999E-2 | 3.9219999999999998E-2 | 3.9629999999999999E-2 | 4.0009999999999997E-2 | 4.0399999999999998E-2 | 4.0820000000000002E-2 | 4.122E-2 | 4.1599999999999998E-2 | 4.2000000000000003E-2 | 4.24E-2 | 4.2840000000000003E-2 | 4.3290000000000002E-2 | 4.4159999999999998E-2 | 4.4900000000000002E-2 | 4.5429999999999998E-2 | 4.4949999999999997E-2 | 4.5240000000000002E-2 | 4.5870000000000001E-2 | 4.6580000000000003E-2
Stage 0 Data 1.9V | 1.63e-05 | 0.0004841 | 0.0008129 | 0.001041 | 0.001224 | 0.001323 | 0.001449 | 0.001501 | 0.001553 | 0.001575 | 0.001559 | 0.001686 | 0.001746 | 0.001808 | 0.001874 | 0.001939 | 0.002015 | 0.002092 | 0.00217 | 0.002256 | 0.002349 | 0.00244 | 0.002534 | 0.002626 | 0.002684 | 0.002747 | 0.002781 | 0.002813 | 0.002802 | 0.002805 | 0.002799 | 0.002808 | 0.002812 | 0.002848 | 0.002901 | 0.002993 | 0.003078 | 0.003172 | 0.003283 | 0.003364 | 0.003456 | 0.003583 | 0.003748 | 0.003873 | 0.004042 | 0.004181
Stage 0 Fit 1.9V | 1.3742e-05 | 0.0004315 | 0.00073808 | 0.00096447 | 0.0011316 | 0.0012563 | 0.0013589 | 0.0014327 | 0.0014934 | 0.0015523 | 0.0016059 | 0.0016639 | 0.0017197 | 0.001786 | 0.0018559 | 0.0019283 | 0.0020111 | 0.0020931 | 0.0021798 | 0.0022644 | 0.002354 | 0.0024337 | 0.0025127 | 0.0025951 | 0.002651 | 0.0027032 | 0.002746 | 0.0027806 | 0.0028045 | 0.00282 | 0.0028305 | 0.0028385 | 0.002847 | 0.0028601 | 0.00288 | 0.0029125 | 0.002959 | 0.0030252 | 0.0031093 | 0.003222 | 0.0033559 | 0.0035068 | 0.0036806 | 0.003871 | 0.0040762 | 0.0042777
Stage 1 Data 1.9V | 0.0001832 | 0.0007454 | 0.00119 | 0.001548 | 0.001838 | 0.002062 | 0.002195 | 0.002373 | 0.002481 | 0.002582 | 0.002606 | 0.002684 | 0.002729 | 0.002811 | 0.002842 | 0.002929 | 0.003026 | 0.003136 | 0.003282 | 0.003439 | 0.003614 | 0.003803 | 0.004006 | 0.004182 | 0.004382 | 0.004605 | 0.004761 | 0.004929 | 0.005064 | 0.005181 | 0.005282 | 0.005375 | 0.005429 | 0.005521 | 0.005585 | 0.005683 | 0.005816 | 0.00599 | 0.006119 | 0.006209 | 0.006423 | 0.006694 | 0.006932 | 0.007214 | 0.007437 | 0.007688 | 0.007938 | 0.008591
Stage 1 Fit 1.9V | 0.0001854 | 0.000824 | 0.001321 | 0.001705 | 0.001984 | 0.002188 | 0.002337 | 0.002446 | 0.002535 | 0.002599 | 0.002653 | 0.002706 | 0.002758 | 0.002818 | 0.00288 | 0.00296 | 0.003052 | 0.003154 | 0.003282 | 0.003421 | 0.003582 | 0.003754 | 0.003955 | 0.004151 | 0.00436 | 0.004594 | 0.004759 | 0.004918 | 0.005053 | 0.005169 | 0.005265 | 0.005351 | 0.005438 | 0.005536 | 0.005647 | 0.005776 | 0.005909 | 0.006062 | 0.006222 | 0.006396 | 0.006572 | 0.006767 | 0.006961 | 0.007151 | 0.007348 | 0.007545 | 0.007745 | 0.007937
Stage 2 Data 1.9V | 0.0003961 | 0.001047 | 0.001579 | 0.002111 | 0.00261 | 0.003043 | 0.003549 | 0.003962 | 0.004377 | 0.004843 | 0.00519 | 0.005563 | 0.005854 | 0.006145 | 0.006397 | 0.006618 | 0.006853 | 0.007075 | 0.007308 | 0.007548 | 0.007833 | 0.008071 | 0.008352 | 0.008703 | 0.008983 | 0.009289 | 0.009605 | 0.009956 | 0.01026 | 0.01057 | 0.01085 | 0.01119 | 0.01147 | 0.01177 | 0.01206 | 0.01254 | 0.01296 | 0.01345 | 0.01396 | 0.01457 | 0.01526 | 0.01612 | 0.01715 | 0.01852 | 0.01879 | 0.01822 | 0.01913 | 0.02027 | 0.02382
Stage 2 Fit 1.9V | 0.0005598 | 0.001209 | 0.001764 | 0.002254 | 0.002696 | 0.003106 | 0.003528 | 0.003903 | 0.004264 | 0.004649 | 0.005009 | 0.005379 | 0.005699 | 0.006025 | 0.006313 | 0.006566 | 0.006823 | 0.007062 | 0.007311 | 0.007559 | 0.007839 | 0.008107 | 0.008401 | 0.008751 | 0.009029 | 0.009339 | 0.009656 | 0.009996 | 0.01033 | 0.01065 | 0.01098 | 0.01132 | 0.01168 | 0.01205 | 0.01241 | 0.01281 | 0.01321 | 0.01366 | 0.01412 | 0.01466 | 0.01523 | 0.01584 | 0.01652 | 0.01725 | 0.01805 | 0.01885 | 0.01965 | 0.0204 | 0.02102

## Slide 52: EIS – 1.9V – 0.7Hz a 10kHz – Etapa 3
Chart: Zreal (ohm)
| 3.014E-2 | 3.049E-2 | 3.0839999999999999E-2 | 3.117E-2 | 3.1460000000000002E-2 | 3.1759999999999997E-2 | 3.2039999999999999E-2 | 3.2309999999999998E-2 | 3.2559999999999999E-2 | 3.2800000000000003E-2 | 3.304E-2 | 3.3259999999999998E-2 | 3.3489999999999999E-2 | 3.3750000000000002E-2 | 3.4009999999999999E-2 | 3.4279999999999998E-2 | 3.458E-2 | 3.4860000000000002E-2 | 3.517E-2 | 3.5499999999999997E-2 | 3.585E-2 | 3.6179999999999997E-2 | 3.6569999999999998E-2 | 3.7060000000000003E-2 | 3.7429999999999998E-2 | 3.7859999999999998E-2 | 3.8269999999999998E-2 | 3.8769999999999999E-2 | 3.9219999999999998E-2 | 3.9629999999999999E-2 | 4.0009999999999997E-2 | 4.0399999999999998E-2 | 4.0820000000000002E-2 | 4.122E-2 | 4.1599999999999998E-2 | 4.2000000000000003E-2 | 4.24E-2 | 4.2840000000000003E-2 | 4.3290000000000002E-2 | 4.4159999999999998E-2 | 4.4900000000000002E-2 | 4.5429999999999998E-2 | 4.4949999999999997E-2 | 4.5240000000000002E-2 | 4.5870000000000001E-2 | 4.6580000000000003E-2
Stage 0 Data 1.9V | 1.63e-05 | 0.0004841 | 0.0008129 | 0.001041 | 0.001224 | 0.001323 | 0.001449 | 0.001501 | 0.001553 | 0.001575 | 0.001559 | 0.001686 | 0.001746 | 0.001808 | 0.001874 | 0.001939 | 0.002015 | 0.002092 | 0.00217 | 0.002256 | 0.002349 | 0.00244 | 0.002534 | 0.002626 | 0.002684 | 0.002747 | 0.002781 | 0.002813 | 0.002802 | 0.002805 | 0.002799 | 0.002808 | 0.002812 | 0.002848 | 0.002901 | 0.002993 | 0.003078 | 0.003172 | 0.003283 | 0.003364 | 0.003456 | 0.003583 | 0.003748 | 0.003873 | 0.004042 | 0.004181
Stage 0 Fit 1.9V | 1.3742e-05 | 0.0004315 | 0.00073808 | 0.00096447 | 0.0011316 | 0.0012563 | 0.0013589 | 0.0014327 | 0.0014934 | 0.0015523 | 0.0016059 | 0.0016639 | 0.0017197 | 0.001786 | 0.0018559 | 0.0019283 | 0.0020111 | 0.0020931 | 0.0021798 | 0.0022644 | 0.002354 | 0.0024337 | 0.0025127 | 0.0025951 | 0.002651 | 0.0027032 | 0.002746 | 0.0027806 | 0.0028045 | 0.00282 | 0.0028305 | 0.0028385 | 0.002847 | 0.0028601 | 0.00288 | 0.0029125 | 0.002959 | 0.0030252 | 0.0031093 | 0.003222 | 0.0033559 | 0.0035068 | 0.0036806 | 0.003871 | 0.0040762 | 0.0042777
Stage 3 Data 1.9V | 0.0001803 | 0.0007407 | 0.001213 | 0.001626 | 0.002004 | 0.002395 | 0.002834 | 0.003219 | 0.003613 | 0.004074 | 0.004643 | 0.005154 | 0.005746 | 0.006419 | 0.007135 | 0.007872 | 0.008732 | 0.009605 | 0.01056 | 0.01154 | 0.01267 | 0.01376 | 0.01495 | 0.01637 | 0.01756 | 0.019 | 0.02038 | 0.02195 | 0.02343 | 0.02497 | 0.02656 | 0.0281 | 0.02977 | 0.0314 | 0.03286 | 0.03462 | 0.03628 | 0.03793 | 0.03944 | 0.04133 | 0.04477 | 0.04814 | 0.04657 | 0.04373 | 0.04484 | 0.04494 | 0.0452 | 0.09083 | 0.03735 | 0.03675
Stage 3 Fit 1.9V | 0.00049122 | 0.0011868 | 0.0017779 | 0.0022943 | 0.0027543 | 0.0031746 | 0.0036051 | 0.0039865 | 0.0043599 | 0.0047733 | 0.0051858 | 0.0056543 | 0.006117 | 0.0066776 | 0.0072812 | 0.0079237 | 0.0086903 | 0.0094934 | 0.010405 | 0.011374 | 0.012513 | 0.013661 | 0.014968 | 0.016605 | 0.017955 | 0.019513 | 0.021153 | 0.022939 | 0.024697 | 0.026387 | 0.028062 | 0.029728 | 0.031331 | 0.032864 | 0.034179 | 0.035426 | 0.036518 | 0.03753 | 0.03842 | 0.039291 | 0.040089 | 0.040829 | 0.041565 | 0.042291 | 0.043023 | 0.043719 | 0.044393 | 0.045033 | 0.04562 | 0.046129

## Slide 53: EIS – 1.9V – 0.7Hz a 10kHz – Etapa 3
Chart: Zreal (ohm)
| 3.014E-2 | 3.049E-2 | 3.0839999999999999E-2 | 3.117E-2 | 3.1460000000000002E-2 | 3.1759999999999997E-2 | 3.2039999999999999E-2 | 3.2309999999999998E-2 | 3.2559999999999999E-2 | 3.2800000000000003E-2 | 3.304E-2 | 3.3259999999999998E-2 | 3.3489999999999999E-2 | 3.3750000000000002E-2 | 3.4009999999999999E-2 | 3.4279999999999998E-2 | 3.458E-2 | 3.4860000000000002E-2 | 3.517E-2 | 3.5499999999999997E-2 | 3.585E-2 | 3.6179999999999997E-2 | 3.6569999999999998E-2 | 3.7060000000000003E-2 | 3.7429999999999998E-2 | 3.7859999999999998E-2 | 3.8269999999999998E-2 | 3.8769999999999999E-2 | 3.9219999999999998E-2 | 3.9629999999999999E-2 | 4.0009999999999997E-2 | 4.0399999999999998E-2 | 4.0820000000000002E-2 | 4.122E-2 | 4.1599999999999998E-2 | 4.2000000000000003E-2 | 4.24E-2 | 4.2840000000000003E-2 | 4.3290000000000002E-2 | 4.4159999999999998E-2 | 4.4900000000000002E-2 | 4.5429999999999998E-2 | 4.4949999999999997E-2 | 4.5240000000000002E-2 | 4.5870000000000001E-2 | 4.6580000000000003E-2
Stage 0 Data 1.9V | 1.63e-05 | 0.0004841 | 0.0008129 | 0.001041 | 0.001224 | 0.001323 | 0.001449 | 0.001501 | 0.001553 | 0.001575 | 0.001559 | 0.001686 | 0.001746 | 0.001808 | 0.001874 | 0.001939 | 0.002015 | 0.002092 | 0.00217 | 0.002256 | 0.002349 | 0.00244 | 0.002534 | 0.002626 | 0.002684 | 0.002747 | 0.002781 | 0.002813 | 0.002802 | 0.002805 | 0.002799 | 0.002808 | 0.002812 | 0.002848 | 0.002901 | 0.002993 | 0.003078 | 0.003172 | 0.003283 | 0.003364 | 0.003456 | 0.003583 | 0.003748 | 0.003873 | 0.004042 | 0.004181
Stage 0 Fit 1.9V | 1.3742e-05 | 0.0004315 | 0.00073808 | 0.00096447 | 0.0011316 | 0.0012563 | 0.0013589 | 0.0014327 | 0.0014934 | 0.0015523 | 0.0016059 | 0.0016639 | 0.0017197 | 0.001786 | 0.0018559 | 0.0019283 | 0.0020111 | 0.0020931 | 0.0021798 | 0.0022644 | 0.002354 | 0.0024337 | 0.0025127 | 0.0025951 | 0.002651 | 0.0027032 | 0.002746 | 0.0027806 | 0.0028045 | 0.00282 | 0.0028305 | 0.0028385 | 0.002847 | 0.0028601 | 0.00288 | 0.0029125 | 0.002959 | 0.0030252 | 0.0031093 | 0.003222 | 0.0033559 | 0.0035068 | 0.0036806 | 0.003871 | 0.0040762 | 0.0042777
Stage 3 Data 1.9V | 0.0001803 | 0.0007407 | 0.001213 | 0.001626 | 0.002004 | 0.002395 | 0.002834 | 0.003219 | 0.003613 | 0.004074 | 0.004643 | 0.005154 | 0.005746 | 0.006419 | 0.007135 | 0.007872 | 0.008732 | 0.009605 | 0.01056 | 0.01154 | 0.01267 | 0.01376 | 0.01495 | 0.01637 | 0.01756 | 0.019 | 0.02038 | 0.02195 | 0.02343 | 0.02497 | 0.02656 | 0.0281 | 0.02977 | 0.0314 | 0.03286 | 0.03462 | 0.03628 | 0.03793 | 0.03944 | 0.04133 | 0.04477 | 0.04814 | 0.04657 | 0.04373 | 0.04484 | 0.04494 | 0.0452 | 0.09083 | 0.03735 | 0.03675
Stage 3 Fit 1.9V | 0.00049122 | 0.0011868 | 0.0017779 | 0.0022943 | 0.0027543 | 0.0031746 | 0.0036051 | 0.0039865 | 0.0043599 | 0.0047733 | 0.0051858 | 0.0056543 | 0.006117 | 0.0066776 | 0.0072812 | 0.0079237 | 0.0086903 | 0.0094934 | 0.010405 | 0.011374 | 0.012513 | 0.013661 | 0.014968 | 0.016605 | 0.017955 | 0.019513 | 0.021153 | 0.022939 | 0.024697 | 0.026387 | 0.028062 | 0.029728 | 0.031331 | 0.032864 | 0.034179 | 0.035426 | 0.036518 | 0.03753 | 0.03842 | 0.039291 | 0.040089 | 0.040829 | 0.041565 | 0.042291 | 0.043023 | 0.043719 | 0.044393 | 0.045033 | 0.04562 | 0.046129
Chart: 
| 3.014E-2 | 3.049E-2 | 3.0839999999999999E-2 | 3.117E-2 | 3.1460000000000002E-2 | 3.1759999999999997E-2 | 3.2039999999999999E-2 | 3.2309999999999998E-2 | 3.2559999999999999E-2 | 3.2800000000000003E-2 | 3.304E-2 | 3.3259999999999998E-2 | 3.3489999999999999E-2 | 3.3750000000000002E-2 | 3.4009999999999999E-2 | 3.4279999999999998E-2 | 3.458E-2 | 3.4860000000000002E-2 | 3.517E-2 | 3.5499999999999997E-2 | 3.585E-2 | 3.6179999999999997E-2 | 3.6569999999999998E-2 | 3.7060000000000003E-2 | 3.7429999999999998E-2 | 3.7859999999999998E-2 | 3.8269999999999998E-2 | 3.8769999999999999E-2 | 3.9219999999999998E-2 | 3.9629999999999999E-2 | 4.0009999999999997E-2 | 4.0399999999999998E-2 | 4.0820000000000002E-2 | 4.122E-2 | 4.1599999999999998E-2 | 4.2000000000000003E-2 | 4.24E-2 | 4.2840000000000003E-2 | 4.3290000000000002E-2 | 4.4159999999999998E-2 | 4.4900000000000002E-2 | 4.5429999999999998E-2 | 4.4949999999999997E-2 | 4.5240000000000002E-2 | 4.5870000000000001E-2 | 4.6580000000000003E-2
Stage 0 Data 1.9V | 1.63e-05 | 0.0004841 | 0.0008129 | 0.001041 | 0.001224 | 0.001323 | 0.001449 | 0.001501 | 0.001553 | 0.001575 | 0.001559 | 0.001686 | 0.001746 | 0.001808 | 0.001874 | 0.001939 | 0.002015 | 0.002092 | 0.00217 | 0.002256 | 0.002349 | 0.00244 | 0.002534 | 0.002626 | 0.002684 | 0.002747 | 0.002781 | 0.002813 | 0.002802 | 0.002805 | 0.002799 | 0.002808 | 0.002812 | 0.002848 | 0.002901 | 0.002993 | 0.003078 | 0.003172 | 0.003283 | 0.003364 | 0.003456 | 0.003583 | 0.003748 | 0.003873 | 0.004042 | 0.004181
Stage 0 Fit 1.9V | 1.3742e-05 | 0.0004315 | 0.00073808 | 0.00096447 | 0.0011316 | 0.0012563 | 0.0013589 | 0.0014327 | 0.0014934 | 0.0015523 | 0.0016059 | 0.0016639 | 0.0017197 | 0.001786 | 0.0018559 | 0.0019283 | 0.0020111 | 0.0020931 | 0.0021798 | 0.0022644 | 0.002354 | 0.0024337 | 0.0025127 | 0.0025951 | 0.002651 | 0.0027032 | 0.002746 | 0.0027806 | 0.0028045 | 0.00282 | 0.0028305 | 0.0028385 | 0.002847 | 0.0028601 | 0.00288 | 0.0029125 | 0.002959 | 0.0030252 | 0.0031093 | 0.003222 | 0.0033559 | 0.0035068 | 0.0036806 | 0.003871 | 0.0040762 | 0.0042777
Stage 3 Data 1.9V | 0.0001803 | 0.0007407 | 0.001213 | 0.001626 | 0.002004 | 0.002395 | 0.002834 | 0.003219 | 0.003613 | 0.004074 | 0.004643 | 0.005154 | 0.005746 | 0.006419 | 0.007135 | 0.007872 | 0.008732 | 0.009605 | 0.01056 | 0.01154 | 0.01267 | 0.01376 | 0.01495 | 0.01637 | 0.01756 | 0.019 | 0.02038 | 0.02195 | 0.02343 | 0.02497 | 0.02656 | 0.0281 | 0.02977 | 0.0314 | 0.03286 | 0.03462 | 0.03628 | 0.03793 | 0.03944 | 0.04133 | 0.04477 | 0.04814 | 0.04657 | 0.04373 | 0.04484 | 0.04494 | 0.0452 | 0.09083 | 0.03735 | 0.03675
Stage 3 Fit 1.9V | 0.00049122 | 0.0011868 | 0.0017779 | 0.0022943 | 0.0027543 | 0.0031746 | 0.0036051 | 0.0039865 | 0.0043599 | 0.0047733 | 0.0051858 | 0.0056543 | 0.006117 | 0.0066776 | 0.0072812 | 0.0079237 | 0.0086903 | 0.0094934 | 0.010405 | 0.011374 | 0.012513 | 0.013661 | 0.014968 | 0.016605 | 0.017955 | 0.019513 | 0.021153 | 0.022939 | 0.024697 | 0.026387 | 0.028062 | 0.029728 | 0.031331 | 0.032864 | 0.034179 | 0.035426 | 0.036518 | 0.03753 | 0.03842 | 0.039291 | 0.040089 | 0.040829 | 0.041565 | 0.042291 | 0.043023 | 0.043719 | 0.044393 | 0.045033 | 0.04562 | 0.046129

## Slide 54: EIS – 1.9V – 0.7Hz a 10kHz – Etapa 4
Chart: Zreal (ohm)
| 3.014E-2 | 3.049E-2 | 3.0839999999999999E-2 | 3.117E-2 | 3.1460000000000002E-2 | 3.1759999999999997E-2 | 3.2039999999999999E-2 | 3.2309999999999998E-2 | 3.2559999999999999E-2 | 3.2800000000000003E-2 | 3.304E-2 | 3.3259999999999998E-2 | 3.3489999999999999E-2 | 3.3750000000000002E-2 | 3.4009999999999999E-2 | 3.4279999999999998E-2 | 3.458E-2 | 3.4860000000000002E-2 | 3.517E-2 | 3.5499999999999997E-2 | 3.585E-2 | 3.6179999999999997E-2 | 3.6569999999999998E-2 | 3.7060000000000003E-2 | 3.7429999999999998E-2 | 3.7859999999999998E-2 | 3.8269999999999998E-2 | 3.8769999999999999E-2 | 3.9219999999999998E-2 | 3.9629999999999999E-2 | 4.0009999999999997E-2 | 4.0399999999999998E-2 | 4.0820000000000002E-2 | 4.122E-2 | 4.1599999999999998E-2 | 4.2000000000000003E-2 | 4.24E-2 | 4.2840000000000003E-2 | 4.3290000000000002E-2 | 4.4159999999999998E-2 | 4.4900000000000002E-2 | 4.5429999999999998E-2 | 4.4949999999999997E-2 | 4.5240000000000002E-2 | 4.5870000000000001E-2 | 4.6580000000000003E-2
Stage 0 Data 1.9V | 1.63e-05 | 0.0004841 | 0.0008129 | 0.001041 | 0.001224 | 0.001323 | 0.001449 | 0.001501 | 0.001553 | 0.001575 | 0.001559 | 0.001686 | 0.001746 | 0.001808 | 0.001874 | 0.001939 | 0.002015 | 0.002092 | 0.00217 | 0.002256 | 0.002349 | 0.00244 | 0.002534 | 0.002626 | 0.002684 | 0.002747 | 0.002781 | 0.002813 | 0.002802 | 0.002805 | 0.002799 | 0.002808 | 0.002812 | 0.002848 | 0.002901 | 0.002993 | 0.003078 | 0.003172 | 0.003283 | 0.003364 | 0.003456 | 0.003583 | 0.003748 | 0.003873 | 0.004042 | 0.004181
Stage 0 Fit 1.9V | 1.3742e-05 | 0.0004315 | 0.00073808 | 0.00096447 | 0.0011316 | 0.0012563 | 0.0013589 | 0.0014327 | 0.0014934 | 0.0015523 | 0.0016059 | 0.0016639 | 0.0017197 | 0.001786 | 0.0018559 | 0.0019283 | 0.0020111 | 0.0020931 | 0.0021798 | 0.0022644 | 0.002354 | 0.0024337 | 0.0025127 | 0.0025951 | 0.002651 | 0.0027032 | 0.002746 | 0.0027806 | 0.0028045 | 0.00282 | 0.0028305 | 0.0028385 | 0.002847 | 0.0028601 | 0.00288 | 0.0029125 | 0.002959 | 0.0030252 | 0.0031093 | 0.003222 | 0.0033559 | 0.0035068 | 0.0036806 | 0.003871 | 0.0040762 | 0.0042777
Stage 3 Data 1.9V | 0.0001803 | 0.0007407 | 0.001213 | 0.001626 | 0.002004 | 0.002395 | 0.002834 | 0.003219 | 0.003613 | 0.004074 | 0.004643 | 0.005154 | 0.005746 | 0.006419 | 0.007135 | 0.007872 | 0.008732 | 0.009605 | 0.01056 | 0.01154 | 0.01267 | 0.01376 | 0.01495 | 0.01637 | 0.01756 | 0.019 | 0.02038 | 0.02195 | 0.02343 | 0.02497 | 0.02656 | 0.0281 | 0.02977 | 0.0314 | 0.03286 | 0.03462 | 0.03628 | 0.03793 | 0.03944 | 0.04133 | 0.04477 | 0.04814 | 0.04657 | 0.04373 | 0.04484 | 0.04494 | 0.0452 | 0.09083 | 0.03735 | 0.03675
Stage 3 Fit 1.9V | 0.00049122 | 0.0011868 | 0.0017779 | 0.0022943 | 0.0027543 | 0.0031746 | 0.0036051 | 0.0039865 | 0.0043599 | 0.0047733 | 0.0051858 | 0.0056543 | 0.006117 | 0.0066776 | 0.0072812 | 0.0079237 | 0.0086903 | 0.0094934 | 0.010405 | 0.011374 | 0.012513 | 0.013661 | 0.014968 | 0.016605 | 0.017955 | 0.019513 | 0.021153 | 0.022939 | 0.024697 | 0.026387 | 0.028062 | 0.029728 | 0.031331 | 0.032864 | 0.034179 | 0.035426 | 0.036518 | 0.03753 | 0.03842 | 0.039291 | 0.040089 | 0.040829 | 0.041565 | 0.042291 | 0.043023 | 0.043719 | 0.044393 | 0.045033 | 0.04562 | 0.046129
Stage 4 Data 1.9V | 0.0002113 | 0.0005326 | 0.0007725 | 0.0009084 | 0.001015 | 0.001056 | 0.001098 | 0.001102 | 0.001087 | 0.001073 | 0.001081 | 0.001077 | 0.00105 | 0.001063 | 0.001071 | 0.001093 | 0.001117 | 0.00115 | 0.001179 | 0.001209 | 0.001239 | 0.001257 | 0.001265 | 0.001248 | 0.001208 | 0.001168 | 0.0011 | 0.00101 | 0.000905 | 0.0008117 | 0.0007049 | 0.0006275 | 0.0005383 | 0.0004552 | 0.0003741 | 0.0003179 | 0.0002942 | 0.0002612 | 0.0002246 | 0.0002184 | 0.0001356 | 8.304e-05 | 3.871e-05
Stage 4 Fit 1.9V | 0.00014929 | 0.00050644 | 0.00078352 | 0.00096925 | 0.001078 | 0.0011262 | 0.0011327 | 0.0011129 | 0.0010854 | 0.0010599 | 0.0010408 | 0.0010345 | 0.0010413 | 0.0010592 | 0.0010897 | 0.0011275 | 0.0011678 | 0.0012113 | 0.0012484 | 0.0012782 | 0.0012958 | 0.0012992 | 0.0012869 | 0.0012576 | 0.0012042 | 0.0011507 | 0.0010826 | 0.0010068 | 0.0009225 | 0.00083963 | 0.00076116 | 0.00068504 | 0.00061096 | 0.00054113 | 0.0004754 | 0.00041966 | 0.00036717 | 0.00032157 | 0.00027998 | 0.0002444 | 0.00021118 | 0.00018285 | 0.00015891

## Slide 55: EIS – 1.9V – 0.7Hz a 10kHz – Etapa 5
Chart: Zreal (ohm)
| 3.014E-2 | 3.049E-2 | 3.0839999999999999E-2 | 3.117E-2 | 3.1460000000000002E-2 | 3.1759999999999997E-2 | 3.2039999999999999E-2 | 3.2309999999999998E-2 | 3.2559999999999999E-2 | 3.2800000000000003E-2 | 3.304E-2 | 3.3259999999999998E-2 | 3.3489999999999999E-2 | 3.3750000000000002E-2 | 3.4009999999999999E-2 | 3.4279999999999998E-2 | 3.458E-2 | 3.4860000000000002E-2 | 3.517E-2 | 3.5499999999999997E-2 | 3.585E-2 | 3.6179999999999997E-2 | 3.6569999999999998E-2 | 3.7060000000000003E-2 | 3.7429999999999998E-2 | 3.7859999999999998E-2 | 3.8269999999999998E-2 | 3.8769999999999999E-2 | 3.9219999999999998E-2 | 3.9629999999999999E-2 | 4.0009999999999997E-2 | 4.0399999999999998E-2 | 4.0820000000000002E-2 | 4.122E-2 | 4.1599999999999998E-2 | 4.2000000000000003E-2 | 4.24E-2 | 4.2840000000000003E-2 | 4.3290000000000002E-2 | 4.4159999999999998E-2 | 4.4900000000000002E-2 | 4.5429999999999998E-2 | 4.4949999999999997E-2 | 4.5240000000000002E-2 | 4.5870000000000001E-2 | 4.6580000000000003E-2
Stage 0 Data 1.9V | 1.63e-05 | 0.0004841 | 0.0008129 | 0.001041 | 0.001224 | 0.001323 | 0.001449 | 0.001501 | 0.001553 | 0.001575 | 0.001559 | 0.001686 | 0.001746 | 0.001808 | 0.001874 | 0.001939 | 0.002015 | 0.002092 | 0.00217 | 0.002256 | 0.002349 | 0.00244 | 0.002534 | 0.002626 | 0.002684 | 0.002747 | 0.002781 | 0.002813 | 0.002802 | 0.002805 | 0.002799 | 0.002808 | 0.002812 | 0.002848 | 0.002901 | 0.002993 | 0.003078 | 0.003172 | 0.003283 | 0.003364 | 0.003456 | 0.003583 | 0.003748 | 0.003873 | 0.004042 | 0.004181
Stage 0 Fit 1.9V | 1.3742e-05 | 0.0004315 | 0.00073808 | 0.00096447 | 0.0011316 | 0.0012563 | 0.0013589 | 0.0014327 | 0.0014934 | 0.0015523 | 0.0016059 | 0.0016639 | 0.0017197 | 0.001786 | 0.0018559 | 0.0019283 | 0.0020111 | 0.0020931 | 0.0021798 | 0.0022644 | 0.002354 | 0.0024337 | 0.0025127 | 0.0025951 | 0.002651 | 0.0027032 | 0.002746 | 0.0027806 | 0.0028045 | 0.00282 | 0.0028305 | 0.0028385 | 0.002847 | 0.0028601 | 0.00288 | 0.0029125 | 0.002959 | 0.0030252 | 0.0031093 | 0.003222 | 0.0033559 | 0.0035068 | 0.0036806 | 0.003871 | 0.0040762 | 0.0042777
Stage 3 Data 1.9V | 0.0001803 | 0.0007407 | 0.001213 | 0.001626 | 0.002004 | 0.002395 | 0.002834 | 0.003219 | 0.003613 | 0.004074 | 0.004643 | 0.005154 | 0.005746 | 0.006419 | 0.007135 | 0.007872 | 0.008732 | 0.009605 | 0.01056 | 0.01154 | 0.01267 | 0.01376 | 0.01495 | 0.01637 | 0.01756 | 0.019 | 0.02038 | 0.02195 | 0.02343 | 0.02497 | 0.02656 | 0.0281 | 0.02977 | 0.0314 | 0.03286 | 0.03462 | 0.03628 | 0.03793 | 0.03944 | 0.04133 | 0.04477 | 0.04814 | 0.04657 | 0.04373 | 0.04484 | 0.04494 | 0.0452 | 0.09083 | 0.03735 | 0.03675
Stage 3 Fit 1.9V | 0.00049122 | 0.0011868 | 0.0017779 | 0.0022943 | 0.0027543 | 0.0031746 | 0.0036051 | 0.0039865 | 0.0043599 | 0.0047733 | 0.0051858 | 0.0056543 | 0.006117 | 0.0066776 | 0.0072812 | 0.0079237 | 0.0086903 | 0.0094934 | 0.010405 | 0.011374 | 0.012513 | 0.013661 | 0.014968 | 0.016605 | 0.017955 | 0.019513 | 0.021153 | 0.022939 | 0.024697 | 0.026387 | 0.028062 | 0.029728 | 0.031331 | 0.032864 | 0.034179 | 0.035426 | 0.036518 | 0.03753 | 0.03842 | 0.039291 | 0.040089 | 0.040829 | 0.041565 | 0.042291 | 0.043023 | 0.043719 | 0.044393 | 0.045033 | 0.04562 | 0.046129
Stage 4 Data 1.9V | 0.0002113 | 0.0005326 | 0.0007725 | 0.0009084 | 0.001015 | 0.001056 | 0.001098 | 0.001102 | 0.001087 | 0.001073 | 0.001081 | 0.001077 | 0.00105 | 0.001063 | 0.001071 | 0.001093 | 0.001117 | 0.00115 | 0.001179 | 0.001209 | 0.001239 | 0.001257 | 0.001265 | 0.001248 | 0.001208 | 0.001168 | 0.0011 | 0.00101 | 0.000905 | 0.0008117 | 0.0007049 | 0.0006275 | 0.0005383 | 0.0004552 | 0.0003741 | 0.0003179 | 0.0002942 | 0.0002612 | 0.0002246 | 0.0002184 | 0.0001356 | 8.304e-05 | 3.871e-05
Stage 4 Fit 1.9V | 0.00014929 | 0.00050644 | 0.00078352 | 0.00096925 | 0.001078 | 0.0011262 | 0.0011327 | 0.0011129 | 0.0010854 | 0.0010599 | 0.0010408 | 0.0010345 | 0.0010413 | 0.0010592 | 0.0010897 | 0.0011275 | 0.0011678 | 0.0012113 | 0.0012484 | 0.0012782 | 0.0012958 | 0.0012992 | 0.0012869 | 0.0012576 | 0.0012042 | 0.0011507 | 0.0010826 | 0.0010068 | 0.0009225 | 0.00083963 | 0.00076116 | 0.00068504 | 0.00061096 | 0.00054113 | 0.0004754 | 0.00041966 | 0.00036717 | 0.00032157 | 0.00027998 | 0.0002444 | 0.00021118 | 0.00018285 | 0.00015891
Stage 5 Data 1.9V | 0.001681 | 0.002151 | 0.002492 | 0.002772 | 0.002985 | 0.003103 | 0.003158 | 0.003227 | 0.003199 | 0.003176 | 0.003115 | 0.003077 | 0.003015 | 0.002966 | 0.002957 | 0.002979 | 0.003001 | 0.00307 | 0.003148 | 0.003224 | 0.003301 | 0.003389 | 0.00345 | 0.003516 | 0.003554 | 0.00357 | 0.003554 | 0.003522 | 0.003449 | 0.003377 | 0.003286 | 0.003201 | 0.00308 | 0.003009 | 0.002913 | 0.00282 | 0.002807 | 0.002766 | 0.002798 | 0.002783 | 0.002818 | 0.002824 | 0.00287
Stage 5 Fit 1.9V | 0.0017031 | 0.0021847 | 0.0025761 | 0.0028616 | 0.0030548 | 0.0031682 | 0.0032171 | 0.0032158 | 0.0031819 | 0.003133 | 0.0030768 | 0.003031 | 0.0029988 | 0.0029888 | 0.0030015 | 0.0030379 | 0.0030933 | 0.0031714 | 0.0032577 | 0.0033525 | 0.0034435 | 0.0035323 | 0.0035991 | 0.0036469 | 0.0036661 | 0.0036508 | 0.0036021 | 0.0035196 | 0.0033986 | 0.0032524 | 0.0030901 | 0.0029103 | 0.0027141 | 0.002509 | 0.0022974 | 0.0021031 | 0.0019069 | 0.0017253 | 0.00155 | 0.0013923 | 0.0012379 | 0.0011005 | 0.00097982
Chart: 
| 3.014E-2 | 3.049E-2 | 3.0839999999999999E-2 | 3.117E-2 | 3.1460000000000002E-2 | 3.1759999999999997E-2 | 3.2039999999999999E-2 | 3.2309999999999998E-2 | 3.2559999999999999E-2 | 3.2800000000000003E-2 | 3.304E-2 | 3.3259999999999998E-2 | 3.3489999999999999E-2 | 3.3750000000000002E-2 | 3.4009999999999999E-2 | 3.4279999999999998E-2 | 3.458E-2 | 3.4860000000000002E-2 | 3.517E-2 | 3.5499999999999997E-2 | 3.585E-2 | 3.6179999999999997E-2 | 3.6569999999999998E-2 | 3.7060000000000003E-2 | 3.7429999999999998E-2 | 3.7859999999999998E-2 | 3.8269999999999998E-2 | 3.8769999999999999E-2 | 3.9219999999999998E-2 | 3.9629999999999999E-2 | 4.0009999999999997E-2 | 4.0399999999999998E-2 | 4.0820000000000002E-2 | 4.122E-2 | 4.1599999999999998E-2 | 4.2000000000000003E-2 | 4.24E-2 | 4.2840000000000003E-2 | 4.3290000000000002E-2 | 4.4159999999999998E-2 | 4.4900000000000002E-2 | 4.5429999999999998E-2 | 4.4949999999999997E-2 | 4.5240000000000002E-2 | 4.5870000000000001E-2 | 4.6580000000000003E-2
Stage 0 Data 1.9V | 1.63e-05 | 0.0004841 | 0.0008129 | 0.001041 | 0.001224 | 0.001323 | 0.001449 | 0.001501 | 0.001553 | 0.001575 | 0.001559 | 0.001686 | 0.001746 | 0.001808 | 0.001874 | 0.001939 | 0.002015 | 0.002092 | 0.00217 | 0.002256 | 0.002349 | 0.00244 | 0.002534 | 0.002626 | 0.002684 | 0.002747 | 0.002781 | 0.002813 | 0.002802 | 0.002805 | 0.002799 | 0.002808 | 0.002812 | 0.002848 | 0.002901 | 0.002993 | 0.003078 | 0.003172 | 0.003283 | 0.003364 | 0.003456 | 0.003583 | 0.003748 | 0.003873 | 0.004042 | 0.004181
Stage 0 Fit 1.9V | 1.3742e-05 | 0.0004315 | 0.00073808 | 0.00096447 | 0.0011316 | 0.0012563 | 0.0013589 | 0.0014327 | 0.0014934 | 0.0015523 | 0.0016059 | 0.0016639 | 0.0017197 | 0.001786 | 0.0018559 | 0.0019283 | 0.0020111 | 0.0020931 | 0.0021798 | 0.0022644 | 0.002354 | 0.0024337 | 0.0025127 | 0.0025951 | 0.002651 | 0.0027032 | 0.002746 | 0.0027806 | 0.0028045 | 0.00282 | 0.0028305 | 0.0028385 | 0.002847 | 0.0028601 | 0.00288 | 0.0029125 | 0.002959 | 0.0030252 | 0.0031093 | 0.003222 | 0.0033559 | 0.0035068 | 0.0036806 | 0.003871 | 0.0040762 | 0.0042777
Stage 3 Data 1.9V | 0.0001803 | 0.0007407 | 0.001213 | 0.001626 | 0.002004 | 0.002395 | 0.002834 | 0.003219 | 0.003613 | 0.004074 | 0.004643 | 0.005154 | 0.005746 | 0.006419 | 0.007135 | 0.007872 | 0.008732 | 0.009605 | 0.01056 | 0.01154 | 0.01267 | 0.01376 | 0.01495 | 0.01637 | 0.01756 | 0.019 | 0.02038 | 0.02195 | 0.02343 | 0.02497 | 0.02656 | 0.0281 | 0.02977 | 0.0314 | 0.03286 | 0.03462 | 0.03628 | 0.03793 | 0.03944 | 0.04133 | 0.04477 | 0.04814 | 0.04657 | 0.04373 | 0.04484 | 0.04494 | 0.0452 | 0.09083 | 0.03735 | 0.03675
Stage 3 Fit 1.9V | 0.00049122 | 0.0011868 | 0.0017779 | 0.0022943 | 0.0027543 | 0.0031746 | 0.0036051 | 0.0039865 | 0.0043599 | 0.0047733 | 0.0051858 | 0.0056543 | 0.006117 | 0.0066776 | 0.0072812 | 0.0079237 | 0.0086903 | 0.0094934 | 0.010405 | 0.011374 | 0.012513 | 0.013661 | 0.014968 | 0.016605 | 0.017955 | 0.019513 | 0.021153 | 0.022939 | 0.024697 | 0.026387 | 0.028062 | 0.029728 | 0.031331 | 0.032864 | 0.034179 | 0.035426 | 0.036518 | 0.03753 | 0.03842 | 0.039291 | 0.040089 | 0.040829 | 0.041565 | 0.042291 | 0.043023 | 0.043719 | 0.044393 | 0.045033 | 0.04562 | 0.046129
Stage 4 Data 1.9V | 0.0002113 | 0.0005326 | 0.0007725 | 0.0009084 | 0.001015 | 0.001056 | 0.001098 | 0.001102 | 0.001087 | 0.001073 | 0.001081 | 0.001077 | 0.00105 | 0.001063 | 0.001071 | 0.001093 | 0.001117 | 0.00115 | 0.001179 | 0.001209 | 0.001239 | 0.001257 | 0.001265 | 0.001248 | 0.001208 | 0.001168 | 0.0011 | 0.00101 | 0.000905 | 0.0008117 | 0.0007049 | 0.0006275 | 0.0005383 | 0.0004552 | 0.0003741 | 0.0003179 | 0.0002942 | 0.0002612 | 0.0002246 | 0.0002184 | 0.0001356 | 8.304e-05 | 3.871e-05
Stage 4 Fit 1.9V | 0.00014929 | 0.00050644 | 0.00078352 | 0.00096925 | 0.001078 | 0.0011262 | 0.0011327 | 0.0011129 | 0.0010854 | 0.0010599 | 0.0010408 | 0.0010345 | 0.0010413 | 0.0010592 | 0.0010897 | 0.0011275 | 0.0011678 | 0.0012113 | 0.0012484 | 0.0012782 | 0.0012958 | 0.0012992 | 0.0012869 | 0.0012576 | 0.0012042 | 0.0011507 | 0.0010826 | 0.0010068 | 0.0009225 | 0.00083963 | 0.00076116 | 0.00068504 | 0.00061096 | 0.00054113 | 0.0004754 | 0.00041966 | 0.00036717 | 0.00032157 | 0.00027998 | 0.0002444 | 0.00021118 | 0.00018285 | 0.00015891

## Slide 56: EIS – 2.3V – 0.7Hz a 10kHz – Etapa 0
Chart: Zreal (ohm)
| 2.9080000000000002E-2 | 2.9350000000000001E-2 | 2.9649999999999999E-2 | 2.9919999999999999E-2 | 3.0200000000000001E-2 | 3.0509999999999999E-2 | 3.082E-2 | 3.1099999999999999E-2 | 3.1399999999999997E-2 | 3.1710000000000002E-2 | 3.2039999999999999E-2 | 3.2379999999999999E-2 | 3.2779999999999997E-2 | 3.3189999999999997E-2 | 3.3619999999999997E-2 | 3.4119999999999998E-2 | 3.4630000000000001E-2 | 3.5200000000000002E-2 | 3.576E-2 | 3.6420000000000001E-2 | 3.705E-2 | 3.7749999999999999E-2 | 3.8589999999999999E-2 | 3.9269999999999999E-2 | 4.0079999999999998E-2 | 4.0899999999999999E-2 | 4.1880000000000001E-2 | 4.2799999999999998E-2 | 4.3779999999999999E-2 | 4.4819999999999999E-2 | 4.5920000000000002E-2 | 4.7100000000000003E-2 | 4.8390000000000002E-2 | 4.9669999999999999E-2 | 5.0999999999999997E-2 | 5.2409999999999998E-2 | 5.3870000000000001E-2 | 5.5350000000000003E-2 | 5.679E-2 | 5.8400000000000001E-2 | 5.9990000000000002E-2 | 6.1600000000000002E-2 | 6.3570000000000002E-2 | 7.1330000000000005E-2 | 6.9370000000000001E-2 | 6.7030000000000006E-2
Stage 0 Data 2.3V | 0.0002457 | 0.0006281 | 0.000957 | 0.001216 | 0.001425 | 0.001626 | 0.001792 | 0.001947 | 0.002068 | 0.002256 | 0.00242 | 0.002601 | 0.002814 | 0.003022 | 0.003232 | 0.003477 | 0.003709 | 0.003944 | 0.004181 | 0.004435 | 0.004676 | 0.00493 | 0.005217 | 0.005486 | 0.005776 | 0.006049 | 0.00637 | 0.006713 | 0.007003 | 0.007362 | 0.007678 | 0.008034 | 0.008353 | 0.008651 | 0.008955 | 0.009203 | 0.009415 | 0.009589 | 0.009843 | 0.01003 | 0.01026 | 0.01048 | 0.0105 | 0.01182 | 0.009633 | 0.008751
Stage 0 Fit 2.3V | 0.00019047 | 0.00061257 | 0.00094961 | 0.0012195 | 0.0014384 | 0.0016362 | 0.0017924 | 0.0019329 | 0.0020796 | 0.0022215 | 0.0023808 | 0.0025377 | 0.0027274 | 0.0029302 | 0.0031431 | 0.0033915 | 0.0036434 | 0.0039179 | 0.004196 | 0.0045047 | 0.0047961 | 0.0051056 | 0.0054623 | 0.0057339 | 0.0060251 | 0.0063103 | 0.0066016 | 0.0068752 | 0.007132 | 0.0073873 | 0.0076502 | 0.0079207 | 0.0082057 | 0.0084797 | 0.0087735 | 0.0090623 | 0.0093549 | 0.009624 | 0.0098801 | 0.010084 | 0.01022 | 0.010283 | 0.010256 | 0.010124 | 0.0098938 | 0.0095644

## Slide 57: EIS – 2.3V – 0.7Hz a 10kHz – Etapa 1
Chart: Zreal (ohm)
| 2.9080000000000002E-2 | 2.9350000000000001E-2 | 2.9649999999999999E-2 | 2.9919999999999999E-2 | 3.0200000000000001E-2 | 3.0509999999999999E-2 | 3.082E-2 | 3.1099999999999999E-2 | 3.1399999999999997E-2 | 3.1710000000000002E-2 | 3.2039999999999999E-2 | 3.2379999999999999E-2 | 3.2779999999999997E-2 | 3.3189999999999997E-2 | 3.3619999999999997E-2 | 3.4119999999999998E-2 | 3.4630000000000001E-2 | 3.5200000000000002E-2 | 3.576E-2 | 3.6420000000000001E-2 | 3.705E-2 | 3.7749999999999999E-2 | 3.8589999999999999E-2 | 3.9269999999999999E-2 | 4.0079999999999998E-2 | 4.0899999999999999E-2 | 4.1880000000000001E-2 | 4.2799999999999998E-2 | 4.3779999999999999E-2 | 4.4819999999999999E-2 | 4.5920000000000002E-2 | 4.7100000000000003E-2 | 4.8390000000000002E-2 | 4.9669999999999999E-2 | 5.0999999999999997E-2 | 5.2409999999999998E-2 | 5.3870000000000001E-2 | 5.5350000000000003E-2 | 5.679E-2 | 5.8400000000000001E-2 | 5.9990000000000002E-2 | 6.1600000000000002E-2 | 6.3570000000000002E-2 | 7.1330000000000005E-2 | 6.9370000000000001E-2 | 6.7030000000000006E-2
Stage 0 Data 2.3V | 0.0002457 | 0.0006281 | 0.000957 | 0.001216 | 0.001425 | 0.001626 | 0.001792 | 0.001947 | 0.002068 | 0.002256 | 0.00242 | 0.002601 | 0.002814 | 0.003022 | 0.003232 | 0.003477 | 0.003709 | 0.003944 | 0.004181 | 0.004435 | 0.004676 | 0.00493 | 0.005217 | 0.005486 | 0.005776 | 0.006049 | 0.00637 | 0.006713 | 0.007003 | 0.007362 | 0.007678 | 0.008034 | 0.008353 | 0.008651 | 0.008955 | 0.009203 | 0.009415 | 0.009589 | 0.009843 | 0.01003 | 0.01026 | 0.01048 | 0.0105 | 0.01182 | 0.009633 | 0.008751
Stage 0 Fit 2.3V | 0.00019047 | 0.00061257 | 0.00094961 | 0.0012195 | 0.0014384 | 0.0016362 | 0.0017924 | 0.0019329 | 0.0020796 | 0.0022215 | 0.0023808 | 0.0025377 | 0.0027274 | 0.0029302 | 0.0031431 | 0.0033915 | 0.0036434 | 0.0039179 | 0.004196 | 0.0045047 | 0.0047961 | 0.0051056 | 0.0054623 | 0.0057339 | 0.0060251 | 0.0063103 | 0.0066016 | 0.0068752 | 0.007132 | 0.0073873 | 0.0076502 | 0.0079207 | 0.0082057 | 0.0084797 | 0.0087735 | 0.0090623 | 0.0093549 | 0.009624 | 0.0098801 | 0.010084 | 0.01022 | 0.010283 | 0.010256 | 0.010124 | 0.0098938 | 0.0095644
Stage 1 Data 2.3V | 0.0004347 | 0.0008801 | 0.00122 | 0.001501 | 0.00175 | 0.001941 | 0.002174 | 0.002409 | 0.002628 | 0.002846 | 0.003121 | 0.003383 | 0.003655 | 0.004 | 0.004387 | 0.004796 | 0.005225 | 0.005719 | 0.006234 | 0.006794 | 0.007343 | 0.007987 | 0.008634 | 0.009333 | 0.01018 | 0.01088 | 0.01164 | 0.01251 | 0.01347 | 0.01442 | 0.01534 | 0.01629 | 0.0173 | 0.01834 | 0.01936 | 0.02027 | 0.02129 | 0.02218 | 0.02298 | 0.02399 | 0.02486 | 0.02633 | 0.02914 | 0.03015 | 0.02805 | 0.02766 | 0.02769 | 0.02723
Stage 1 Fit 2.3V | 0.0004373 | 0.0009157 | 0.001301 | 0.001603 | 0.001852 | 0.002069 | 0.002268 | 0.00248 | 0.002679 | 0.002886 | 0.003129 | 0.003385 | 0.003685 | 0.003988 | 0.00436 | 0.004761 | 0.005185 | 0.005686 | 0.006203 | 0.006779 | 0.007375 | 0.008064 | 0.008739 | 0.00949 | 0.0104 | 0.01114 | 0.01197 | 0.01284 | 0.01377 | 0.01469 | 0.01559 | 0.01651 | 0.01747 | 0.01845 | 0.01949 | 0.02049 | 0.02157 | 0.02265 | 0.02378 | 0.02489 | 0.02603 | 0.02708 | 0.02795 | 0.02862 | 0.02898 | 0.02896 | 0.02852 | 0.02764
Chart: 
| 2.9080000000000002E-2 | 2.9350000000000001E-2 | 2.9649999999999999E-2 | 2.9919999999999999E-2 | 3.0200000000000001E-2 | 3.0509999999999999E-2 | 3.082E-2 | 3.1099999999999999E-2 | 3.1399999999999997E-2 | 3.1710000000000002E-2 | 3.2039999999999999E-2 | 3.2379999999999999E-2 | 3.2779999999999997E-2 | 3.3189999999999997E-2 | 3.3619999999999997E-2 | 3.4119999999999998E-2 | 3.4630000000000001E-2 | 3.5200000000000002E-2 | 3.576E-2 | 3.6420000000000001E-2 | 3.705E-2 | 3.7749999999999999E-2 | 3.8589999999999999E-2 | 3.9269999999999999E-2 | 4.0079999999999998E-2 | 4.0899999999999999E-2 | 4.1880000000000001E-2 | 4.2799999999999998E-2 | 4.3779999999999999E-2 | 4.4819999999999999E-2 | 4.5920000000000002E-2 | 4.7100000000000003E-2 | 4.8390000000000002E-2 | 4.9669999999999999E-2 | 5.0999999999999997E-2 | 5.2409999999999998E-2 | 5.3870000000000001E-2 | 5.5350000000000003E-2 | 5.679E-2 | 5.8400000000000001E-2 | 5.9990000000000002E-2 | 6.1600000000000002E-2 | 6.3570000000000002E-2 | 7.1330000000000005E-2 | 6.9370000000000001E-2 | 6.7030000000000006E-2
Stage 0 Data 2.3V | 0.0002457 | 0.0006281 | 0.000957 | 0.001216 | 0.001425 | 0.001626 | 0.001792 | 0.001947 | 0.002068 | 0.002256 | 0.00242 | 0.002601 | 0.002814 | 0.003022 | 0.003232 | 0.003477 | 0.003709 | 0.003944 | 0.004181 | 0.004435 | 0.004676 | 0.00493 | 0.005217 | 0.005486 | 0.005776 | 0.006049 | 0.00637 | 0.006713 | 0.007003 | 0.007362 | 0.007678 | 0.008034 | 0.008353 | 0.008651 | 0.008955 | 0.009203 | 0.009415 | 0.009589 | 0.009843 | 0.01003 | 0.01026 | 0.01048 | 0.0105 | 0.01182 | 0.009633 | 0.008751
Stage 0 Fit 2.3V | 0.00019047 | 0.00061257 | 0.00094961 | 0.0012195 | 0.0014384 | 0.0016362 | 0.0017924 | 0.0019329 | 0.0020796 | 0.0022215 | 0.0023808 | 0.0025377 | 0.0027274 | 0.0029302 | 0.0031431 | 0.0033915 | 0.0036434 | 0.0039179 | 0.004196 | 0.0045047 | 0.0047961 | 0.0051056 | 0.0054623 | 0.0057339 | 0.0060251 | 0.0063103 | 0.0066016 | 0.0068752 | 0.007132 | 0.0073873 | 0.0076502 | 0.0079207 | 0.0082057 | 0.0084797 | 0.0087735 | 0.0090623 | 0.0093549 | 0.009624 | 0.0098801 | 0.010084 | 0.01022 | 0.010283 | 0.010256 | 0.010124 | 0.0098938 | 0.0095644

## Slide 58: EIS – 2.3V – 0.7Hz a 10kHz – Etapa 2
Chart: Zreal (ohm)
| 2.9080000000000002E-2 | 2.9350000000000001E-2 | 2.9649999999999999E-2 | 2.9919999999999999E-2 | 3.0200000000000001E-2 | 3.0509999999999999E-2 | 3.082E-2 | 3.1099999999999999E-2 | 3.1399999999999997E-2 | 3.1710000000000002E-2 | 3.2039999999999999E-2 | 3.2379999999999999E-2 | 3.2779999999999997E-2 | 3.3189999999999997E-2 | 3.3619999999999997E-2 | 3.4119999999999998E-2 | 3.4630000000000001E-2 | 3.5200000000000002E-2 | 3.576E-2 | 3.6420000000000001E-2 | 3.705E-2 | 3.7749999999999999E-2 | 3.8589999999999999E-2 | 3.9269999999999999E-2 | 4.0079999999999998E-2 | 4.0899999999999999E-2 | 4.1880000000000001E-2 | 4.2799999999999998E-2 | 4.3779999999999999E-2 | 4.4819999999999999E-2 | 4.5920000000000002E-2 | 4.7100000000000003E-2 | 4.8390000000000002E-2 | 4.9669999999999999E-2 | 5.0999999999999997E-2 | 5.2409999999999998E-2 | 5.3870000000000001E-2 | 5.5350000000000003E-2 | 5.679E-2 | 5.8400000000000001E-2 | 5.9990000000000002E-2 | 6.1600000000000002E-2 | 6.3570000000000002E-2 | 7.1330000000000005E-2 | 6.9370000000000001E-2 | 6.7030000000000006E-2
Stage 0 Data 2.3V | 0.0002457 | 0.0006281 | 0.000957 | 0.001216 | 0.001425 | 0.001626 | 0.001792 | 0.001947 | 0.002068 | 0.002256 | 0.00242 | 0.002601 | 0.002814 | 0.003022 | 0.003232 | 0.003477 | 0.003709 | 0.003944 | 0.004181 | 0.004435 | 0.004676 | 0.00493 | 0.005217 | 0.005486 | 0.005776 | 0.006049 | 0.00637 | 0.006713 | 0.007003 | 0.007362 | 0.007678 | 0.008034 | 0.008353 | 0.008651 | 0.008955 | 0.009203 | 0.009415 | 0.009589 | 0.009843 | 0.01003 | 0.01026 | 0.01048 | 0.0105 | 0.01182 | 0.009633 | 0.008751
Stage 0 Fit 2.3V | 0.00019047 | 0.00061257 | 0.00094961 | 0.0012195 | 0.0014384 | 0.0016362 | 0.0017924 | 0.0019329 | 0.0020796 | 0.0022215 | 0.0023808 | 0.0025377 | 0.0027274 | 0.0029302 | 0.0031431 | 0.0033915 | 0.0036434 | 0.0039179 | 0.004196 | 0.0045047 | 0.0047961 | 0.0051056 | 0.0054623 | 0.0057339 | 0.0060251 | 0.0063103 | 0.0066016 | 0.0068752 | 0.007132 | 0.0073873 | 0.0076502 | 0.0079207 | 0.0082057 | 0.0084797 | 0.0087735 | 0.0090623 | 0.0093549 | 0.009624 | 0.0098801 | 0.010084 | 0.01022 | 0.010283 | 0.010256 | 0.010124 | 0.0098938 | 0.0095644
Stage 1 Data 2.3V | 0.0004347 | 0.0008801 | 0.00122 | 0.001501 | 0.00175 | 0.001941 | 0.002174 | 0.002409 | 0.002628 | 0.002846 | 0.003121 | 0.003383 | 0.003655 | 0.004 | 0.004387 | 0.004796 | 0.005225 | 0.005719 | 0.006234 | 0.006794 | 0.007343 | 0.007987 | 0.008634 | 0.009333 | 0.01018 | 0.01088 | 0.01164 | 0.01251 | 0.01347 | 0.01442 | 0.01534 | 0.01629 | 0.0173 | 0.01834 | 0.01936 | 0.02027 | 0.02129 | 0.02218 | 0.02298 | 0.02399 | 0.02486 | 0.02633 | 0.02914 | 0.03015 | 0.02805 | 0.02766 | 0.02769 | 0.02723
Stage 1 Fit 2.3V | 0.0004373 | 0.0009157 | 0.001301 | 0.001603 | 0.001852 | 0.002069 | 0.002268 | 0.00248 | 0.002679 | 0.002886 | 0.003129 | 0.003385 | 0.003685 | 0.003988 | 0.00436 | 0.004761 | 0.005185 | 0.005686 | 0.006203 | 0.006779 | 0.007375 | 0.008064 | 0.008739 | 0.00949 | 0.0104 | 0.01114 | 0.01197 | 0.01284 | 0.01377 | 0.01469 | 0.01559 | 0.01651 | 0.01747 | 0.01845 | 0.01949 | 0.02049 | 0.02157 | 0.02265 | 0.02378 | 0.02489 | 0.02603 | 0.02708 | 0.02795 | 0.02862 | 0.02898 | 0.02896 | 0.02852 | 0.02764
Stage 2 Data 2.3V | 1.888e-05 | 0.0006161 | 0.001107 | 0.001566 | 0.00199 | 0.002389 | 0.00283 | 0.003239 | 0.003674 | 0.004131 | 0.004606 | 0.005138 | 0.00564 | 0.006246 | 0.006871 | 0.00751 | 0.008243 | 0.008982 | 0.009799 | 0.01064 | 0.0116 | 0.01255 | 0.01362 | 0.015 | 0.0161 | 0.01745 | 0.01882 | 0.02042 | 0.02207 | 0.02366 | 0.02528 | 0.02698 | 0.02882 | 0.03061 | 0.03221 | 0.03287 | 0.03368 | 0.03457 | 0.03502 | 0.03594 | 0.03769 | 0.03999
Stage 2 Fit 2.3V | -8.362e-06 | 0.0005819 | 0.001106 | 0.001585 | 0.002036 | 0.002467 | 0.002928 | 0.003348 | 0.003765 | 0.004224 | 0.004675 | 0.005175 | 0.005655 | 0.00622 | 0.006811 | 0.007425 | 0.008143 | 0.008884 | 0.009712 | 0.01058 | 0.01159 | 0.0126 | 0.01374 | 0.01516 | 0.01632 | 0.01766 | 0.01906 | 0.02059 | 0.0221 | 0.02357 | 0.02505 | 0.02655 | 0.02803 | 0.02949 | 0.0308 | 0.03209 | 0.03329 | 0.03448 | 0.03562 | 0.03688 | 0.03824 | 0.03978

## Slide 59: EIS – 2.3V – 0.7Hz a 10kHz – Etapa 3
Chart: Zreal (ohm)
| 2.9080000000000002E-2 | 2.9350000000000001E-2 | 2.9649999999999999E-2 | 2.9919999999999999E-2 | 3.0200000000000001E-2 | 3.0509999999999999E-2 | 3.082E-2 | 3.1099999999999999E-2 | 3.1399999999999997E-2 | 3.1710000000000002E-2 | 3.2039999999999999E-2 | 3.2379999999999999E-2 | 3.2779999999999997E-2 | 3.3189999999999997E-2 | 3.3619999999999997E-2 | 3.4119999999999998E-2 | 3.4630000000000001E-2 | 3.5200000000000002E-2 | 3.576E-2 | 3.6420000000000001E-2 | 3.705E-2 | 3.7749999999999999E-2 | 3.8589999999999999E-2 | 3.9269999999999999E-2 | 4.0079999999999998E-2 | 4.0899999999999999E-2 | 4.1880000000000001E-2 | 4.2799999999999998E-2 | 4.3779999999999999E-2 | 4.4819999999999999E-2 | 4.5920000000000002E-2 | 4.7100000000000003E-2 | 4.8390000000000002E-2 | 4.9669999999999999E-2 | 5.0999999999999997E-2 | 5.2409999999999998E-2 | 5.3870000000000001E-2 | 5.5350000000000003E-2 | 5.679E-2 | 5.8400000000000001E-2 | 5.9990000000000002E-2 | 6.1600000000000002E-2 | 6.3570000000000002E-2 | 7.1330000000000005E-2 | 6.9370000000000001E-2 | 6.7030000000000006E-2
Stage 0 Data 2.3V | 0.0002457 | 0.0006281 | 0.000957 | 0.001216 | 0.001425 | 0.001626 | 0.001792 | 0.001947 | 0.002068 | 0.002256 | 0.00242 | 0.002601 | 0.002814 | 0.003022 | 0.003232 | 0.003477 | 0.003709 | 0.003944 | 0.004181 | 0.004435 | 0.004676 | 0.00493 | 0.005217 | 0.005486 | 0.005776 | 0.006049 | 0.00637 | 0.006713 | 0.007003 | 0.007362 | 0.007678 | 0.008034 | 0.008353 | 0.008651 | 0.008955 | 0.009203 | 0.009415 | 0.009589 | 0.009843 | 0.01003 | 0.01026 | 0.01048 | 0.0105 | 0.01182 | 0.009633 | 0.008751
Stage 0 Fit 2.3V | 0.00019047 | 0.00061257 | 0.00094961 | 0.0012195 | 0.0014384 | 0.0016362 | 0.0017924 | 0.0019329 | 0.0020796 | 0.0022215 | 0.0023808 | 0.0025377 | 0.0027274 | 0.0029302 | 0.0031431 | 0.0033915 | 0.0036434 | 0.0039179 | 0.004196 | 0.0045047 | 0.0047961 | 0.0051056 | 0.0054623 | 0.0057339 | 0.0060251 | 0.0063103 | 0.0066016 | 0.0068752 | 0.007132 | 0.0073873 | 0.0076502 | 0.0079207 | 0.0082057 | 0.0084797 | 0.0087735 | 0.0090623 | 0.0093549 | 0.009624 | 0.0098801 | 0.010084 | 0.01022 | 0.010283 | 0.010256 | 0.010124 | 0.0098938 | 0.0095644
Stage 1 Data 2.3V | 0.0004347 | 0.0008801 | 0.00122 | 0.001501 | 0.00175 | 0.001941 | 0.002174 | 0.002409 | 0.002628 | 0.002846 | 0.003121 | 0.003383 | 0.003655 | 0.004 | 0.004387 | 0.004796 | 0.005225 | 0.005719 | 0.006234 | 0.006794 | 0.007343 | 0.007987 | 0.008634 | 0.009333 | 0.01018 | 0.01088 | 0.01164 | 0.01251 | 0.01347 | 0.01442 | 0.01534 | 0.01629 | 0.0173 | 0.01834 | 0.01936 | 0.02027 | 0.02129 | 0.02218 | 0.02298 | 0.02399 | 0.02486 | 0.02633 | 0.02914 | 0.03015 | 0.02805 | 0.02766 | 0.02769 | 0.02723
Stage 1 Fit 2.3V | 0.0004373 | 0.0009157 | 0.001301 | 0.001603 | 0.001852 | 0.002069 | 0.002268 | 0.00248 | 0.002679 | 0.002886 | 0.003129 | 0.003385 | 0.003685 | 0.003988 | 0.00436 | 0.004761 | 0.005185 | 0.005686 | 0.006203 | 0.006779 | 0.007375 | 0.008064 | 0.008739 | 0.00949 | 0.0104 | 0.01114 | 0.01197 | 0.01284 | 0.01377 | 0.01469 | 0.01559 | 0.01651 | 0.01747 | 0.01845 | 0.01949 | 0.02049 | 0.02157 | 0.02265 | 0.02378 | 0.02489 | 0.02603 | 0.02708 | 0.02795 | 0.02862 | 0.02898 | 0.02896 | 0.02852 | 0.02764
Stage 2 Data 2.3V | 1.888e-05 | 0.0006161 | 0.001107 | 0.001566 | 0.00199 | 0.002389 | 0.00283 | 0.003239 | 0.003674 | 0.004131 | 0.004606 | 0.005138 | 0.00564 | 0.006246 | 0.006871 | 0.00751 | 0.008243 | 0.008982 | 0.009799 | 0.01064 | 0.0116 | 0.01255 | 0.01362 | 0.015 | 0.0161 | 0.01745 | 0.01882 | 0.02042 | 0.02207 | 0.02366 | 0.02528 | 0.02698 | 0.02882 | 0.03061 | 0.03221 | 0.03287 | 0.03368 | 0.03457 | 0.03502 | 0.03594 | 0.03769 | 0.03999
Stage 2 Fit 2.3V | -8.362e-06 | 0.0005819 | 0.001106 | 0.001585 | 0.002036 | 0.002467 | 0.002928 | 0.003348 | 0.003765 | 0.004224 | 0.004675 | 0.005175 | 0.005655 | 0.00622 | 0.006811 | 0.007425 | 0.008143 | 0.008884 | 0.009712 | 0.01058 | 0.01159 | 0.0126 | 0.01374 | 0.01516 | 0.01632 | 0.01766 | 0.01906 | 0.02059 | 0.0221 | 0.02357 | 0.02505 | 0.02655 | 0.02803 | 0.02949 | 0.0308 | 0.03209 | 0.03329 | 0.03448 | 0.03562 | 0.03688 | 0.03824 | 0.03978
Stage 3 Data 2.3V | 0.0001986 | 0.0007389 | 0.001217 | 0.001622 | 0.001998 | 0.002404 | 0.002833 | 0.003211 | 0.003629 | 0.004134 | 0.004687 | 0.005208 | 0.00576 | 0.006454 | 0.007181 | 0.007932 | 0.008819 | 0.009706 | 0.01068 | 0.01168 | 0.01283 | 0.01393 | 0.01514 | 0.01668 | 0.01792 | 0.01938 | 0.02092 | 0.02268 | 0.02434 | 0.02593 | 0.02775 | 0.02956 | 0.03131 | 0.03327 | 0.03496 | 0.03702 | 0.03892 | 0.04085 | 0.0429 | 0.04527 | 0.04755 | 0.04984 | 0.05525 | 0.06601 | 0.06001 | 0.05316 | 0.05562 | 0.05632 | 0.125 | 0.04658
Stage 3 Fit 2.3V | 0.0001351 | 0.0007208 | 0.001223 | 0.001672 | 0.002086 | 0.002483 | 0.002912 | 0.003312 | 0.003721 | 0.004188 | 0.004665 | 0.005213 | 0.005755 | 0.006408 | 0.007104 | 0.007834 | 0.00869 | 0.009573 | 0.01056 | 0.01158 | 0.01276 | 0.01393 | 0.01525 | 0.01686 | 0.01818 | 0.01969 | 0.02128 | 0.02301 | 0.02474 | 0.02644 | 0.02819 | 0.03002 | 0.0319 | 0.03388 | 0.03575 | 0.03776 | 0.03977 | 0.0419 | 0.04402 | 0.04635 | 0.04867 | 0.05093 | 0.0532 | 0.05534 | 0.05728 | 0.05879 | 0.0598 | 0.06016 | 0.05978 | 0.05862
Chart: 
| 2.9080000000000002E-2 | 2.9350000000000001E-2 | 2.9649999999999999E-2 | 2.9919999999999999E-2 | 3.0200000000000001E-2 | 3.0509999999999999E-2 | 3.082E-2 | 3.1099999999999999E-2 | 3.1399999999999997E-2 | 3.1710000000000002E-2 | 3.2039999999999999E-2 | 3.2379999999999999E-2 | 3.2779999999999997E-2 | 3.3189999999999997E-2 | 3.3619999999999997E-2 | 3.4119999999999998E-2 | 3.4630000000000001E-2 | 3.5200000000000002E-2 | 3.576E-2 | 3.6420000000000001E-2 | 3.705E-2 | 3.7749999999999999E-2 | 3.8589999999999999E-2 | 3.9269999999999999E-2 | 4.0079999999999998E-2 | 4.0899999999999999E-2 | 4.1880000000000001E-2 | 4.2799999999999998E-2 | 4.3779999999999999E-2 | 4.4819999999999999E-2 | 4.5920000000000002E-2 | 4.7100000000000003E-2 | 4.8390000000000002E-2 | 4.9669999999999999E-2 | 5.0999999999999997E-2 | 5.2409999999999998E-2 | 5.3870000000000001E-2 | 5.5350000000000003E-2 | 5.679E-2 | 5.8400000000000001E-2 | 5.9990000000000002E-2 | 6.1600000000000002E-2 | 6.3570000000000002E-2 | 7.1330000000000005E-2 | 6.9370000000000001E-2 | 6.7030000000000006E-2
Stage 0 Data 2.3V | 0.0002457 | 0.0006281 | 0.000957 | 0.001216 | 0.001425 | 0.001626 | 0.001792 | 0.001947 | 0.002068 | 0.002256 | 0.00242 | 0.002601 | 0.002814 | 0.003022 | 0.003232 | 0.003477 | 0.003709 | 0.003944 | 0.004181 | 0.004435 | 0.004676 | 0.00493 | 0.005217 | 0.005486 | 0.005776 | 0.006049 | 0.00637 | 0.006713 | 0.007003 | 0.007362 | 0.007678 | 0.008034 | 0.008353 | 0.008651 | 0.008955 | 0.009203 | 0.009415 | 0.009589 | 0.009843 | 0.01003 | 0.01026 | 0.01048 | 0.0105 | 0.01182 | 0.009633 | 0.008751
Stage 0 Fit 2.3V | 0.00019047 | 0.00061257 | 0.00094961 | 0.0012195 | 0.0014384 | 0.0016362 | 0.0017924 | 0.0019329 | 0.0020796 | 0.0022215 | 0.0023808 | 0.0025377 | 0.0027274 | 0.0029302 | 0.0031431 | 0.0033915 | 0.0036434 | 0.0039179 | 0.004196 | 0.0045047 | 0.0047961 | 0.0051056 | 0.0054623 | 0.0057339 | 0.0060251 | 0.0063103 | 0.0066016 | 0.0068752 | 0.007132 | 0.0073873 | 0.0076502 | 0.0079207 | 0.0082057 | 0.0084797 | 0.0087735 | 0.0090623 | 0.0093549 | 0.009624 | 0.0098801 | 0.010084 | 0.01022 | 0.010283 | 0.010256 | 0.010124 | 0.0098938 | 0.0095644
Stage 1 Data 2.3V | 0.0004347 | 0.0008801 | 0.00122 | 0.001501 | 0.00175 | 0.001941 | 0.002174 | 0.002409 | 0.002628 | 0.002846 | 0.003121 | 0.003383 | 0.003655 | 0.004 | 0.004387 | 0.004796 | 0.005225 | 0.005719 | 0.006234 | 0.006794 | 0.007343 | 0.007987 | 0.008634 | 0.009333 | 0.01018 | 0.01088 | 0.01164 | 0.01251 | 0.01347 | 0.01442 | 0.01534 | 0.01629 | 0.0173 | 0.01834 | 0.01936 | 0.02027 | 0.02129 | 0.02218 | 0.02298 | 0.02399 | 0.02486 | 0.02633 | 0.02914 | 0.03015 | 0.02805 | 0.02766 | 0.02769 | 0.02723
Stage 1 Fit 2.3V | 0.0004373 | 0.0009157 | 0.001301 | 0.001603 | 0.001852 | 0.002069 | 0.002268 | 0.00248 | 0.002679 | 0.002886 | 0.003129 | 0.003385 | 0.003685 | 0.003988 | 0.00436 | 0.004761 | 0.005185 | 0.005686 | 0.006203 | 0.006779 | 0.007375 | 0.008064 | 0.008739 | 0.00949 | 0.0104 | 0.01114 | 0.01197 | 0.01284 | 0.01377 | 0.01469 | 0.01559 | 0.01651 | 0.01747 | 0.01845 | 0.01949 | 0.02049 | 0.02157 | 0.02265 | 0.02378 | 0.02489 | 0.02603 | 0.02708 | 0.02795 | 0.02862 | 0.02898 | 0.02896 | 0.02852 | 0.02764
Stage 2 Data 2.3V | 1.888e-05 | 0.0006161 | 0.001107 | 0.001566 | 0.00199 | 0.002389 | 0.00283 | 0.003239 | 0.003674 | 0.004131 | 0.004606 | 0.005138 | 0.00564 | 0.006246 | 0.006871 | 0.00751 | 0.008243 | 0.008982 | 0.009799 | 0.01064 | 0.0116 | 0.01255 | 0.01362 | 0.015 | 0.0161 | 0.01745 | 0.01882 | 0.02042 | 0.02207 | 0.02366 | 0.02528 | 0.02698 | 0.02882 | 0.03061 | 0.03221 | 0.03287 | 0.03368 | 0.03457 | 0.03502 | 0.03594 | 0.03769 | 0.03999
Stage 2 Fit 2.3V | -8.362e-06 | 0.0005819 | 0.001106 | 0.001585 | 0.002036 | 0.002467 | 0.002928 | 0.003348 | 0.003765 | 0.004224 | 0.004675 | 0.005175 | 0.005655 | 0.00622 | 0.006811 | 0.007425 | 0.008143 | 0.008884 | 0.009712 | 0.01058 | 0.01159 | 0.0126 | 0.01374 | 0.01516 | 0.01632 | 0.01766 | 0.01906 | 0.02059 | 0.0221 | 0.02357 | 0.02505 | 0.02655 | 0.02803 | 0.02949 | 0.0308 | 0.03209 | 0.03329 | 0.03448 | 0.03562 | 0.03688 | 0.03824 | 0.03978

## Slide 60: EIS – 2.3V – 0.7Hz a 10kHz – Etapa 3
Chart: Zreal (ohm)
| 2.9080000000000002E-2 | 2.9350000000000001E-2 | 2.9649999999999999E-2 | 2.9919999999999999E-2 | 3.0200000000000001E-2 | 3.0509999999999999E-2 | 3.082E-2 | 3.1099999999999999E-2 | 3.1399999999999997E-2 | 3.1710000000000002E-2 | 3.2039999999999999E-2 | 3.2379999999999999E-2 | 3.2779999999999997E-2 | 3.3189999999999997E-2 | 3.3619999999999997E-2 | 3.4119999999999998E-2 | 3.4630000000000001E-2 | 3.5200000000000002E-2 | 3.576E-2 | 3.6420000000000001E-2 | 3.705E-2 | 3.7749999999999999E-2 | 3.8589999999999999E-2 | 3.9269999999999999E-2 | 4.0079999999999998E-2 | 4.0899999999999999E-2 | 4.1880000000000001E-2 | 4.2799999999999998E-2 | 4.3779999999999999E-2 | 4.4819999999999999E-2 | 4.5920000000000002E-2 | 4.7100000000000003E-2 | 4.8390000000000002E-2 | 4.9669999999999999E-2 | 5.0999999999999997E-2 | 5.2409999999999998E-2 | 5.3870000000000001E-2 | 5.5350000000000003E-2 | 5.679E-2 | 5.8400000000000001E-2 | 5.9990000000000002E-2 | 6.1600000000000002E-2 | 6.3570000000000002E-2 | 7.1330000000000005E-2 | 6.9370000000000001E-2 | 6.7030000000000006E-2
Stage 0 Data 2.3V | 0.0002457 | 0.0006281 | 0.000957 | 0.001216 | 0.001425 | 0.001626 | 0.001792 | 0.001947 | 0.002068 | 0.002256 | 0.00242 | 0.002601 | 0.002814 | 0.003022 | 0.003232 | 0.003477 | 0.003709 | 0.003944 | 0.004181 | 0.004435 | 0.004676 | 0.00493 | 0.005217 | 0.005486 | 0.005776 | 0.006049 | 0.00637 | 0.006713 | 0.007003 | 0.007362 | 0.007678 | 0.008034 | 0.008353 | 0.008651 | 0.008955 | 0.009203 | 0.009415 | 0.009589 | 0.009843 | 0.01003 | 0.01026 | 0.01048 | 0.0105 | 0.01182 | 0.009633 | 0.008751
Stage 0 Fit 2.3V | 0.00019047 | 0.00061257 | 0.00094961 | 0.0012195 | 0.0014384 | 0.0016362 | 0.0017924 | 0.0019329 | 0.0020796 | 0.0022215 | 0.0023808 | 0.0025377 | 0.0027274 | 0.0029302 | 0.0031431 | 0.0033915 | 0.0036434 | 0.0039179 | 0.004196 | 0.0045047 | 0.0047961 | 0.0051056 | 0.0054623 | 0.0057339 | 0.0060251 | 0.0063103 | 0.0066016 | 0.0068752 | 0.007132 | 0.0073873 | 0.0076502 | 0.0079207 | 0.0082057 | 0.0084797 | 0.0087735 | 0.0090623 | 0.0093549 | 0.009624 | 0.0098801 | 0.010084 | 0.01022 | 0.010283 | 0.010256 | 0.010124 | 0.0098938 | 0.0095644
Stage 3 Data 2.3V | 0.0001986 | 0.0007389 | 0.001217 | 0.001622 | 0.001998 | 0.002404 | 0.002833 | 0.003211 | 0.003629 | 0.004134 | 0.004687 | 0.005208 | 0.00576 | 0.006454 | 0.007181 | 0.007932 | 0.008819 | 0.009706 | 0.01068 | 0.01168 | 0.01283 | 0.01393 | 0.01514 | 0.01668 | 0.01792 | 0.01938 | 0.02092 | 0.02268 | 0.02434 | 0.02593 | 0.02775 | 0.02956 | 0.03131 | 0.03327 | 0.03496 | 0.03702 | 0.03892 | 0.04085 | 0.0429 | 0.04527 | 0.04755 | 0.04984 | 0.05525 | 0.06601 | 0.06001 | 0.05316 | 0.05562 | 0.05632 | 0.125 | 0.04658
Stage 3 Fit 2.3V | 0.0001351 | 0.0007208 | 0.001223 | 0.001672 | 0.002086 | 0.002483 | 0.002912 | 0.003312 | 0.003721 | 0.004188 | 0.004665 | 0.005213 | 0.005755 | 0.006408 | 0.007104 | 0.007834 | 0.00869 | 0.009573 | 0.01056 | 0.01158 | 0.01276 | 0.01393 | 0.01525 | 0.01686 | 0.01818 | 0.01969 | 0.02128 | 0.02301 | 0.02474 | 0.02644 | 0.02819 | 0.03002 | 0.0319 | 0.03388 | 0.03575 | 0.03776 | 0.03977 | 0.0419 | 0.04402 | 0.04635 | 0.04867 | 0.05093 | 0.0532 | 0.05534 | 0.05728 | 0.05879 | 0.0598 | 0.06016 | 0.05978 | 0.05862

## Slide 61
Chart: 
| 2.9080000000000002E-2 | 2.9350000000000001E-2 | 2.9649999999999999E-2 | 2.9919999999999999E-2 | 3.0200000000000001E-2 | 3.0509999999999999E-2 | 3.082E-2 | 3.1099999999999999E-2 | 3.1399999999999997E-2 | 3.1710000000000002E-2 | 3.2039999999999999E-2 | 3.2379999999999999E-2 | 3.2779999999999997E-2 | 3.3189999999999997E-2 | 3.3619999999999997E-2 | 3.4119999999999998E-2 | 3.4630000000000001E-2 | 3.5200000000000002E-2 | 3.576E-2 | 3.6420000000000001E-2 | 3.705E-2 | 3.7749999999999999E-2 | 3.8589999999999999E-2 | 3.9269999999999999E-2 | 4.0079999999999998E-2 | 4.0899999999999999E-2 | 4.1880000000000001E-2 | 4.2799999999999998E-2 | 4.3779999999999999E-2 | 4.4819999999999999E-2 | 4.5920000000000002E-2 | 4.7100000000000003E-2 | 4.8390000000000002E-2 | 4.9669999999999999E-2 | 5.0999999999999997E-2 | 5.2409999999999998E-2 | 5.3870000000000001E-2 | 5.5350000000000003E-2 | 5.679E-2 | 5.8400000000000001E-2 | 5.9990000000000002E-2 | 6.1600000000000002E-2 | 6.3570000000000002E-2 | 7.1330000000000005E-2 | 6.9370000000000001E-2 | 6.7030000000000006E-2
Stage 0 Data 2.3V | 0.0002457 | 0.0006281 | 0.000957 | 0.001216 | 0.001425 | 0.001626 | 0.001792 | 0.001947 | 0.002068 | 0.002256 | 0.00242 | 0.002601 | 0.002814 | 0.003022 | 0.003232 | 0.003477 | 0.003709 | 0.003944 | 0.004181 | 0.004435 | 0.004676 | 0.00493 | 0.005217 | 0.005486 | 0.005776 | 0.006049 | 0.00637 | 0.006713 | 0.007003 | 0.007362 | 0.007678 | 0.008034 | 0.008353 | 0.008651 | 0.008955 | 0.009203 | 0.009415 | 0.009589 | 0.009843 | 0.01003 | 0.01026 | 0.01048 | 0.0105 | 0.01182 | 0.009633 | 0.008751
Stage 0 Fit 2.3V | 0.00019047 | 0.00061257 | 0.00094961 | 0.0012195 | 0.0014384 | 0.0016362 | 0.0017924 | 0.0019329 | 0.0020796 | 0.0022215 | 0.0023808 | 0.0025377 | 0.0027274 | 0.0029302 | 0.0031431 | 0.0033915 | 0.0036434 | 0.0039179 | 0.004196 | 0.0045047 | 0.0047961 | 0.0051056 | 0.0054623 | 0.0057339 | 0.0060251 | 0.0063103 | 0.0066016 | 0.0068752 | 0.007132 | 0.0073873 | 0.0076502 | 0.0079207 | 0.0082057 | 0.0084797 | 0.0087735 | 0.0090623 | 0.0093549 | 0.009624 | 0.0098801 | 0.010084 | 0.01022 | 0.010283 | 0.010256 | 0.010124 | 0.0098938 | 0.0095644
Stage 3 Data 2.3V | 0.0001986 | 0.0007389 | 0.001217 | 0.001622 | 0.001998 | 0.002404 | 0.002833 | 0.003211 | 0.003629 | 0.004134 | 0.004687 | 0.005208 | 0.00576 | 0.006454 | 0.007181 | 0.007932 | 0.008819 | 0.009706 | 0.01068 | 0.01168 | 0.01283 | 0.01393 | 0.01514 | 0.01668 | 0.01792 | 0.01938 | 0.02092 | 0.02268 | 0.02434 | 0.02593 | 0.02775 | 0.02956 | 0.03131 | 0.03327 | 0.03496 | 0.03702 | 0.03892 | 0.04085 | 0.0429 | 0.04527 | 0.04755 | 0.04984 | 0.05525 | 0.06601 | 0.06001 | 0.05316 | 0.05562 | 0.05632 | 0.125 | 0.04658
Stage 3 Fit 2.3V | 0.0001351 | 0.0007208 | 0.001223 | 0.001672 | 0.002086 | 0.002483 | 0.002912 | 0.003312 | 0.003721 | 0.004188 | 0.004665 | 0.005213 | 0.005755 | 0.006408 | 0.007104 | 0.007834 | 0.00869 | 0.009573 | 0.01056 | 0.01158 | 0.01276 | 0.01393 | 0.01525 | 0.01686 | 0.01818 | 0.01969 | 0.02128 | 0.02301 | 0.02474 | 0.02644 | 0.02819 | 0.03002 | 0.0319 | 0.03388 | 0.03575 | 0.03776 | 0.03977 | 0.0419 | 0.04402 | 0.04635 | 0.04867 | 0.05093 | 0.0532 | 0.05534 | 0.05728 | 0.05879 | 0.0598 | 0.06016 | 0.05978 | 0.05862

## Slide 62
Chart: 
| 2.9080000000000002E-2 | 2.9350000000000001E-2 | 2.9649999999999999E-2 | 2.9919999999999999E-2 | 3.0200000000000001E-2 | 3.0509999999999999E-2 | 3.082E-2 | 3.1099999999999999E-2 | 3.1399999999999997E-2 | 3.1710000000000002E-2 | 3.2039999999999999E-2 | 3.2379999999999999E-2 | 3.2779999999999997E-2 | 3.3189999999999997E-2 | 3.3619999999999997E-2 | 3.4119999999999998E-2 | 3.4630000000000001E-2 | 3.5200000000000002E-2 | 3.576E-2 | 3.6420000000000001E-2 | 3.705E-2 | 3.7749999999999999E-2 | 3.8589999999999999E-2 | 3.9269999999999999E-2 | 4.0079999999999998E-2 | 4.0899999999999999E-2 | 4.1880000000000001E-2 | 4.2799999999999998E-2 | 4.3779999999999999E-2 | 4.4819999999999999E-2 | 4.5920000000000002E-2 | 4.7100000000000003E-2 | 4.8390000000000002E-2 | 4.9669999999999999E-2 | 5.0999999999999997E-2 | 5.2409999999999998E-2 | 5.3870000000000001E-2 | 5.5350000000000003E-2 | 5.679E-2 | 5.8400000000000001E-2 | 5.9990000000000002E-2 | 6.1600000000000002E-2 | 6.3570000000000002E-2 | 7.1330000000000005E-2 | 6.9370000000000001E-2 | 6.7030000000000006E-2
Stage 0 Data 2.3V | 0.0002457 | 0.0006281 | 0.000957 | 0.001216 | 0.001425 | 0.001626 | 0.001792 | 0.001947 | 0.002068 | 0.002256 | 0.00242 | 0.002601 | 0.002814 | 0.003022 | 0.003232 | 0.003477 | 0.003709 | 0.003944 | 0.004181 | 0.004435 | 0.004676 | 0.00493 | 0.005217 | 0.005486 | 0.005776 | 0.006049 | 0.00637 | 0.006713 | 0.007003 | 0.007362 | 0.007678 | 0.008034 | 0.008353 | 0.008651 | 0.008955 | 0.009203 | 0.009415 | 0.009589 | 0.009843 | 0.01003 | 0.01026 | 0.01048 | 0.0105 | 0.01182 | 0.009633 | 0.008751
Stage 0 Fit 2.3V | 0.00019047 | 0.00061257 | 0.00094961 | 0.0012195 | 0.0014384 | 0.0016362 | 0.0017924 | 0.0019329 | 0.0020796 | 0.0022215 | 0.0023808 | 0.0025377 | 0.0027274 | 0.0029302 | 0.0031431 | 0.0033915 | 0.0036434 | 0.0039179 | 0.004196 | 0.0045047 | 0.0047961 | 0.0051056 | 0.0054623 | 0.0057339 | 0.0060251 | 0.0063103 | 0.0066016 | 0.0068752 | 0.007132 | 0.0073873 | 0.0076502 | 0.0079207 | 0.0082057 | 0.0084797 | 0.0087735 | 0.0090623 | 0.0093549 | 0.009624 | 0.0098801 | 0.010084 | 0.01022 | 0.010283 | 0.010256 | 0.010124 | 0.0098938 | 0.0095644
Stage 3 Data 2.3V | 0.0001986 | 0.0007389 | 0.001217 | 0.001622 | 0.001998 | 0.002404 | 0.002833 | 0.003211 | 0.003629 | 0.004134 | 0.004687 | 0.005208 | 0.00576 | 0.006454 | 0.007181 | 0.007932 | 0.008819 | 0.009706 | 0.01068 | 0.01168 | 0.01283 | 0.01393 | 0.01514 | 0.01668 | 0.01792 | 0.01938 | 0.02092 | 0.02268 | 0.02434 | 0.02593 | 0.02775 | 0.02956 | 0.03131 | 0.03327 | 0.03496 | 0.03702 | 0.03892 | 0.04085 | 0.0429 | 0.04527 | 0.04755 | 0.04984 | 0.05525 | 0.06601 | 0.06001 | 0.05316 | 0.05562 | 0.05632 | 0.125 | 0.04658
Stage 3 Fit 2.3V | 0.0001351 | 0.0007208 | 0.001223 | 0.001672 | 0.002086 | 0.002483 | 0.002912 | 0.003312 | 0.003721 | 0.004188 | 0.004665 | 0.005213 | 0.005755 | 0.006408 | 0.007104 | 0.007834 | 0.00869 | 0.009573 | 0.01056 | 0.01158 | 0.01276 | 0.01393 | 0.01525 | 0.01686 | 0.01818 | 0.01969 | 0.02128 | 0.02301 | 0.02474 | 0.02644 | 0.02819 | 0.03002 | 0.0319 | 0.03388 | 0.03575 | 0.03776 | 0.03977 | 0.0419 | 0.04402 | 0.04635 | 0.04867 | 0.05093 | 0.0532 | 0.05534 | 0.05728 | 0.05879 | 0.0598 | 0.06016 | 0.05978 | 0.05862
Stage 4 Data 2.3V | 0.000177 | 0.0003605 | 0.0005061 | 0.0005922 | 0.0006548 | 0.0006897 | 0.0007013 | 0.0007001 | 0.0007203 | 0.0007129 | 0.0007348 | 0.0007105 | 0.0007071 | 0.000703 | 0.0007005 | 0.000694 | 0.0006887 | 0.0006734 | 0.0006538 | 0.0006246 | 0.0005892 | 0.000549 | 0.0004898 | 0.0004515 | 0.0004001 | 0.0003507 | 0.0002966 | 0.0002696 | 0.0002202 | 0.0001911 | 0.000169 | 0.0001444 | 0.0001286 | 0.0001077 | 0.0001023 | 9.422e-05 | 0.0001051 | 9.62e-05 | 7.504e-05 | 9.297e-05 | 3.884e-05
Stage 4 Fit 2.3V | 6.7025e-05 | 0.00030949 | 0.00048238 | 0.00059463 | 0.00065846 | 0.00068877 | 0.00069418 | 0.00068919 | 0.00068054 | 0.000674 | 0.00067127 | 0.00067272 | 0.00067739 | 0.00068277 | 0.00068618 | 0.00068512 | 0.00067745 | 0.00066143 | 0.00063773 | 0.000604 | 0.00056658 | 0.00052257 | 0.00046852 | 0.00042624 | 0.0003809 | 0.00033735 | 0.00029461 | 0.00025686 | 0.00022413 | 0.00019467 | 0.00016785 | 0.00014402 | 0.00012277 | 0.00010557 | 9.0021e-05 | 7.7008e-05 | 6.5537e-05 | 5.6021e-05 | 4.7389e-05 | 4.0225e-05 | 3.4319e-05

## Slide 63: EIS – 2.3V – 0.7Hz a 10kHz – Etapa 4
Chart: Zreal (ohm)
| 2.9080000000000002E-2 | 2.9350000000000001E-2 | 2.9649999999999999E-2 | 2.9919999999999999E-2 | 3.0200000000000001E-2 | 3.0509999999999999E-2 | 3.082E-2 | 3.1099999999999999E-2 | 3.1399999999999997E-2 | 3.1710000000000002E-2 | 3.2039999999999999E-2 | 3.2379999999999999E-2 | 3.2779999999999997E-2 | 3.3189999999999997E-2 | 3.3619999999999997E-2 | 3.4119999999999998E-2 | 3.4630000000000001E-2 | 3.5200000000000002E-2 | 3.576E-2 | 3.6420000000000001E-2 | 3.705E-2 | 3.7749999999999999E-2 | 3.8589999999999999E-2 | 3.9269999999999999E-2 | 4.0079999999999998E-2 | 4.0899999999999999E-2 | 4.1880000000000001E-2 | 4.2799999999999998E-2 | 4.3779999999999999E-2 | 4.4819999999999999E-2 | 4.5920000000000002E-2 | 4.7100000000000003E-2 | 4.8390000000000002E-2 | 4.9669999999999999E-2 | 5.0999999999999997E-2 | 5.2409999999999998E-2 | 5.3870000000000001E-2 | 5.5350000000000003E-2 | 5.679E-2 | 5.8400000000000001E-2 | 5.9990000000000002E-2 | 6.1600000000000002E-2 | 6.3570000000000002E-2 | 7.1330000000000005E-2 | 6.9370000000000001E-2 | 6.7030000000000006E-2
Stage 0 Data 2.3V | 0.0002457 | 0.0006281 | 0.000957 | 0.001216 | 0.001425 | 0.001626 | 0.001792 | 0.001947 | 0.002068 | 0.002256 | 0.00242 | 0.002601 | 0.002814 | 0.003022 | 0.003232 | 0.003477 | 0.003709 | 0.003944 | 0.004181 | 0.004435 | 0.004676 | 0.00493 | 0.005217 | 0.005486 | 0.005776 | 0.006049 | 0.00637 | 0.006713 | 0.007003 | 0.007362 | 0.007678 | 0.008034 | 0.008353 | 0.008651 | 0.008955 | 0.009203 | 0.009415 | 0.009589 | 0.009843 | 0.01003 | 0.01026 | 0.01048 | 0.0105 | 0.01182 | 0.009633 | 0.008751
Stage 0 Fit 2.3V | 0.00019047 | 0.00061257 | 0.00094961 | 0.0012195 | 0.0014384 | 0.0016362 | 0.0017924 | 0.0019329 | 0.0020796 | 0.0022215 | 0.0023808 | 0.0025377 | 0.0027274 | 0.0029302 | 0.0031431 | 0.0033915 | 0.0036434 | 0.0039179 | 0.004196 | 0.0045047 | 0.0047961 | 0.0051056 | 0.0054623 | 0.0057339 | 0.0060251 | 0.0063103 | 0.0066016 | 0.0068752 | 0.007132 | 0.0073873 | 0.0076502 | 0.0079207 | 0.0082057 | 0.0084797 | 0.0087735 | 0.0090623 | 0.0093549 | 0.009624 | 0.0098801 | 0.010084 | 0.01022 | 0.010283 | 0.010256 | 0.010124 | 0.0098938 | 0.0095644
Stage 3 Data 2.3V | 0.0001986 | 0.0007389 | 0.001217 | 0.001622 | 0.001998 | 0.002404 | 0.002833 | 0.003211 | 0.003629 | 0.004134 | 0.004687 | 0.005208 | 0.00576 | 0.006454 | 0.007181 | 0.007932 | 0.008819 | 0.009706 | 0.01068 | 0.01168 | 0.01283 | 0.01393 | 0.01514 | 0.01668 | 0.01792 | 0.01938 | 0.02092 | 0.02268 | 0.02434 | 0.02593 | 0.02775 | 0.02956 | 0.03131 | 0.03327 | 0.03496 | 0.03702 | 0.03892 | 0.04085 | 0.0429 | 0.04527 | 0.04755 | 0.04984 | 0.05525 | 0.06601 | 0.06001 | 0.05316 | 0.05562 | 0.05632 | 0.125 | 0.04658
Stage 3 Fit 2.3V | 0.0001351 | 0.0007208 | 0.001223 | 0.001672 | 0.002086 | 0.002483 | 0.002912 | 0.003312 | 0.003721 | 0.004188 | 0.004665 | 0.005213 | 0.005755 | 0.006408 | 0.007104 | 0.007834 | 0.00869 | 0.009573 | 0.01056 | 0.01158 | 0.01276 | 0.01393 | 0.01525 | 0.01686 | 0.01818 | 0.01969 | 0.02128 | 0.02301 | 0.02474 | 0.02644 | 0.02819 | 0.03002 | 0.0319 | 0.03388 | 0.03575 | 0.03776 | 0.03977 | 0.0419 | 0.04402 | 0.04635 | 0.04867 | 0.05093 | 0.0532 | 0.05534 | 0.05728 | 0.05879 | 0.0598 | 0.06016 | 0.05978 | 0.05862
Stage 4 Data 2.3V | 0.000177 | 0.0003605 | 0.0005061 | 0.0005922 | 0.0006548 | 0.0006897 | 0.0007013 | 0.0007001 | 0.0007203 | 0.0007129 | 0.0007348 | 0.0007105 | 0.0007071 | 0.000703 | 0.0007005 | 0.000694 | 0.0006887 | 0.0006734 | 0.0006538 | 0.0006246 | 0.0005892 | 0.000549 | 0.0004898 | 0.0004515 | 0.0004001 | 0.0003507 | 0.0002966 | 0.0002696 | 0.0002202 | 0.0001911 | 0.000169 | 0.0001444 | 0.0001286 | 0.0001077 | 0.0001023 | 9.422e-05 | 0.0001051 | 9.62e-05 | 7.504e-05 | 9.297e-05 | 3.884e-05
Stage 4 Fit 2.3V | 6.7025e-05 | 0.00030949 | 0.00048238 | 0.00059463 | 0.00065846 | 0.00068877 | 0.00069418 | 0.00068919 | 0.00068054 | 0.000674 | 0.00067127 | 0.00067272 | 0.00067739 | 0.00068277 | 0.00068618 | 0.00068512 | 0.00067745 | 0.00066143 | 0.00063773 | 0.000604 | 0.00056658 | 0.00052257 | 0.00046852 | 0.00042624 | 0.0003809 | 0.00033735 | 0.00029461 | 0.00025686 | 0.00022413 | 0.00019467 | 0.00016785 | 0.00014402 | 0.00012277 | 0.00010557 | 9.0021e-05 | 7.7008e-05 | 6.5537e-05 | 5.6021e-05 | 4.7389e-05 | 4.0225e-05 | 3.4319e-05

## Slide 64: EIS – 2.3V – 0.7Hz a 10kHz – Etapa 5
Chart: Zreal (ohm)
| 2.9080000000000002E-2 | 2.9350000000000001E-2 | 2.9649999999999999E-2 | 2.9919999999999999E-2 | 3.0200000000000001E-2 | 3.0509999999999999E-2 | 3.082E-2 | 3.1099999999999999E-2 | 3.1399999999999997E-2 | 3.1710000000000002E-2 | 3.2039999999999999E-2 | 3.2379999999999999E-2 | 3.2779999999999997E-2 | 3.3189999999999997E-2 | 3.3619999999999997E-2 | 3.4119999999999998E-2 | 3.4630000000000001E-2 | 3.5200000000000002E-2 | 3.576E-2 | 3.6420000000000001E-2 | 3.705E-2 | 3.7749999999999999E-2 | 3.8589999999999999E-2 | 3.9269999999999999E-2 | 4.0079999999999998E-2 | 4.0899999999999999E-2 | 4.1880000000000001E-2 | 4.2799999999999998E-2 | 4.3779999999999999E-2 | 4.4819999999999999E-2 | 4.5920000000000002E-2 | 4.7100000000000003E-2 | 4.8390000000000002E-2 | 4.9669999999999999E-2 | 5.0999999999999997E-2 | 5.2409999999999998E-2 | 5.3870000000000001E-2 | 5.5350000000000003E-2 | 5.679E-2 | 5.8400000000000001E-2 | 5.9990000000000002E-2 | 6.1600000000000002E-2 | 6.3570000000000002E-2 | 7.1330000000000005E-2 | 6.9370000000000001E-2 | 6.7030000000000006E-2
Stage 0 Data 2.3V | 0.0002457 | 0.0006281 | 0.000957 | 0.001216 | 0.001425 | 0.001626 | 0.001792 | 0.001947 | 0.002068 | 0.002256 | 0.00242 | 0.002601 | 0.002814 | 0.003022 | 0.003232 | 0.003477 | 0.003709 | 0.003944 | 0.004181 | 0.004435 | 0.004676 | 0.00493 | 0.005217 | 0.005486 | 0.005776 | 0.006049 | 0.00637 | 0.006713 | 0.007003 | 0.007362 | 0.007678 | 0.008034 | 0.008353 | 0.008651 | 0.008955 | 0.009203 | 0.009415 | 0.009589 | 0.009843 | 0.01003 | 0.01026 | 0.01048 | 0.0105 | 0.01182 | 0.009633 | 0.008751
Stage 0 Fit 2.3V | 0.00019047 | 0.00061257 | 0.00094961 | 0.0012195 | 0.0014384 | 0.0016362 | 0.0017924 | 0.0019329 | 0.0020796 | 0.0022215 | 0.0023808 | 0.0025377 | 0.0027274 | 0.0029302 | 0.0031431 | 0.0033915 | 0.0036434 | 0.0039179 | 0.004196 | 0.0045047 | 0.0047961 | 0.0051056 | 0.0054623 | 0.0057339 | 0.0060251 | 0.0063103 | 0.0066016 | 0.0068752 | 0.007132 | 0.0073873 | 0.0076502 | 0.0079207 | 0.0082057 | 0.0084797 | 0.0087735 | 0.0090623 | 0.0093549 | 0.009624 | 0.0098801 | 0.010084 | 0.01022 | 0.010283 | 0.010256 | 0.010124 | 0.0098938 | 0.0095644
Stage 3 Data 2.3V | 0.0001986 | 0.0007389 | 0.001217 | 0.001622 | 0.001998 | 0.002404 | 0.002833 | 0.003211 | 0.003629 | 0.004134 | 0.004687 | 0.005208 | 0.00576 | 0.006454 | 0.007181 | 0.007932 | 0.008819 | 0.009706 | 0.01068 | 0.01168 | 0.01283 | 0.01393 | 0.01514 | 0.01668 | 0.01792 | 0.01938 | 0.02092 | 0.02268 | 0.02434 | 0.02593 | 0.02775 | 0.02956 | 0.03131 | 0.03327 | 0.03496 | 0.03702 | 0.03892 | 0.04085 | 0.0429 | 0.04527 | 0.04755 | 0.04984 | 0.05525 | 0.06601 | 0.06001 | 0.05316 | 0.05562 | 0.05632 | 0.125 | 0.04658
Stage 3 Fit 2.3V | 0.0001351 | 0.0007208 | 0.001223 | 0.001672 | 0.002086 | 0.002483 | 0.002912 | 0.003312 | 0.003721 | 0.004188 | 0.004665 | 0.005213 | 0.005755 | 0.006408 | 0.007104 | 0.007834 | 0.00869 | 0.009573 | 0.01056 | 0.01158 | 0.01276 | 0.01393 | 0.01525 | 0.01686 | 0.01818 | 0.01969 | 0.02128 | 0.02301 | 0.02474 | 0.02644 | 0.02819 | 0.03002 | 0.0319 | 0.03388 | 0.03575 | 0.03776 | 0.03977 | 0.0419 | 0.04402 | 0.04635 | 0.04867 | 0.05093 | 0.0532 | 0.05534 | 0.05728 | 0.05879 | 0.0598 | 0.06016 | 0.05978 | 0.05862
Stage 4 Data 2.3V | 0.000177 | 0.0003605 | 0.0005061 | 0.0005922 | 0.0006548 | 0.0006897 | 0.0007013 | 0.0007001 | 0.0007203 | 0.0007129 | 0.0007348 | 0.0007105 | 0.0007071 | 0.000703 | 0.0007005 | 0.000694 | 0.0006887 | 0.0006734 | 0.0006538 | 0.0006246 | 0.0005892 | 0.000549 | 0.0004898 | 0.0004515 | 0.0004001 | 0.0003507 | 0.0002966 | 0.0002696 | 0.0002202 | 0.0001911 | 0.000169 | 0.0001444 | 0.0001286 | 0.0001077 | 0.0001023 | 9.422e-05 | 0.0001051 | 9.62e-05 | 7.504e-05 | 9.297e-05 | 3.884e-05
Stage 4 Fit 2.3V | 6.7025e-05 | 0.00030949 | 0.00048238 | 0.00059463 | 0.00065846 | 0.00068877 | 0.00069418 | 0.00068919 | 0.00068054 | 0.000674 | 0.00067127 | 0.00067272 | 0.00067739 | 0.00068277 | 0.00068618 | 0.00068512 | 0.00067745 | 0.00066143 | 0.00063773 | 0.000604 | 0.00056658 | 0.00052257 | 0.00046852 | 0.00042624 | 0.0003809 | 0.00033735 | 0.00029461 | 0.00025686 | 0.00022413 | 0.00019467 | 0.00016785 | 0.00014402 | 0.00012277 | 0.00010557 | 9.0021e-05 | 7.7008e-05 | 6.5537e-05 | 5.6021e-05 | 4.7389e-05 | 4.0225e-05 | 3.4319e-05
Stage 5 Data 2.3V | 0.0008078 | 0.00124 | 0.001582 | 0.001828 | 0.002068 | 0.002198 | 0.002335 | 0.002463 | 0.002558 | 0.002622 | 0.002737 | 0.002809 | 0.002892 | 0.002985 | 0.003117 | 0.003274 | 0.003453 | 0.003673 | 0.00391 | 0.004175 | 0.004415 | 0.004705 | 0.004962 | 0.005212 | 0.0055 | 0.005678 | 0.005869 | 0.006068 | 0.006287 | 0.006462 | 0.006621 | 0.006812 | 0.006957 | 0.007129 | 0.007237 | 0.007382 | 0.007585 | 0.007693 | 0.007859 | 0.008044 | 0.008236 | 0.008383 | 0.008565
Stage 5 Fit 1.9V | 0.001595 | 0.001761 | 0.001927 | 0.00209 | 0.002247 | 0.002395 | 0.002543 | 0.002664 | 0.002771 | 0.002874 | 0.002964 | 0.003056 | 0.003144 | 0.00325 | 0.003371 | 0.003509 | 0.003685 | 0.003879 | 0.004107 | 0.004349 | 0.004628 | 0.004894 | 0.005173 | 0.005478 | 0.005693 | 0.005902 | 0.006086 | 0.006254 | 0.006399 | 0.006532 | 0.006666 | 0.006812 | 0.006972 | 0.007151 | 0.007329 | 0.007522 | 0.00771 | 0.007896 | 0.008062 | 0.008213 | 0.008328 | 0.008401 | 0.008401
Chart: 
| 2.9080000000000002E-2 | 2.9350000000000001E-2 | 2.9649999999999999E-2 | 2.9919999999999999E-2 | 3.0200000000000001E-2 | 3.0509999999999999E-2 | 3.082E-2 | 3.1099999999999999E-2 | 3.1399999999999997E-2 | 3.1710000000000002E-2 | 3.2039999999999999E-2 | 3.2379999999999999E-2 | 3.2779999999999997E-2 | 3.3189999999999997E-2 | 3.3619999999999997E-2 | 3.4119999999999998E-2 | 3.4630000000000001E-2 | 3.5200000000000002E-2 | 3.576E-2 | 3.6420000000000001E-2 | 3.705E-2 | 3.7749999999999999E-2 | 3.8589999999999999E-2 | 3.9269999999999999E-2 | 4.0079999999999998E-2 | 4.0899999999999999E-2 | 4.1880000000000001E-2 | 4.2799999999999998E-2 | 4.3779999999999999E-2 | 4.4819999999999999E-2 | 4.5920000000000002E-2 | 4.7100000000000003E-2 | 4.8390000000000002E-2 | 4.9669999999999999E-2 | 5.0999999999999997E-2 | 5.2409999999999998E-2 | 5.3870000000000001E-2 | 5.5350000000000003E-2 | 5.679E-2 | 5.8400000000000001E-2 | 5.9990000000000002E-2 | 6.1600000000000002E-2 | 6.3570000000000002E-2 | 7.1330000000000005E-2 | 6.9370000000000001E-2 | 6.7030000000000006E-2
Stage 0 Data 2.3V | 0.0002457 | 0.0006281 | 0.000957 | 0.001216 | 0.001425 | 0.001626 | 0.001792 | 0.001947 | 0.002068 | 0.002256 | 0.00242 | 0.002601 | 0.002814 | 0.003022 | 0.003232 | 0.003477 | 0.003709 | 0.003944 | 0.004181 | 0.004435 | 0.004676 | 0.00493 | 0.005217 | 0.005486 | 0.005776 | 0.006049 | 0.00637 | 0.006713 | 0.007003 | 0.007362 | 0.007678 | 0.008034 | 0.008353 | 0.008651 | 0.008955 | 0.009203 | 0.009415 | 0.009589 | 0.009843 | 0.01003 | 0.01026 | 0.01048 | 0.0105 | 0.01182 | 0.009633 | 0.008751
Stage 0 Fit 2.3V | 0.00019047 | 0.00061257 | 0.00094961 | 0.0012195 | 0.0014384 | 0.0016362 | 0.0017924 | 0.0019329 | 0.0020796 | 0.0022215 | 0.0023808 | 0.0025377 | 0.0027274 | 0.0029302 | 0.0031431 | 0.0033915 | 0.0036434 | 0.0039179 | 0.004196 | 0.0045047 | 0.0047961 | 0.0051056 | 0.0054623 | 0.0057339 | 0.0060251 | 0.0063103 | 0.0066016 | 0.0068752 | 0.007132 | 0.0073873 | 0.0076502 | 0.0079207 | 0.0082057 | 0.0084797 | 0.0087735 | 0.0090623 | 0.0093549 | 0.009624 | 0.0098801 | 0.010084 | 0.01022 | 0.010283 | 0.010256 | 0.010124 | 0.0098938 | 0.0095644
Stage 3 Data 2.3V | 0.0001986 | 0.0007389 | 0.001217 | 0.001622 | 0.001998 | 0.002404 | 0.002833 | 0.003211 | 0.003629 | 0.004134 | 0.004687 | 0.005208 | 0.00576 | 0.006454 | 0.007181 | 0.007932 | 0.008819 | 0.009706 | 0.01068 | 0.01168 | 0.01283 | 0.01393 | 0.01514 | 0.01668 | 0.01792 | 0.01938 | 0.02092 | 0.02268 | 0.02434 | 0.02593 | 0.02775 | 0.02956 | 0.03131 | 0.03327 | 0.03496 | 0.03702 | 0.03892 | 0.04085 | 0.0429 | 0.04527 | 0.04755 | 0.04984 | 0.05525 | 0.06601 | 0.06001 | 0.05316 | 0.05562 | 0.05632 | 0.125 | 0.04658
Stage 3 Fit 2.3V | 0.0001351 | 0.0007208 | 0.001223 | 0.001672 | 0.002086 | 0.002483 | 0.002912 | 0.003312 | 0.003721 | 0.004188 | 0.004665 | 0.005213 | 0.005755 | 0.006408 | 0.007104 | 0.007834 | 0.00869 | 0.009573 | 0.01056 | 0.01158 | 0.01276 | 0.01393 | 0.01525 | 0.01686 | 0.01818 | 0.01969 | 0.02128 | 0.02301 | 0.02474 | 0.02644 | 0.02819 | 0.03002 | 0.0319 | 0.03388 | 0.03575 | 0.03776 | 0.03977 | 0.0419 | 0.04402 | 0.04635 | 0.04867 | 0.05093 | 0.0532 | 0.05534 | 0.05728 | 0.05879 | 0.0598 | 0.06016 | 0.05978 | 0.05862
Stage 4 Data 2.3V | 0.000177 | 0.0003605 | 0.0005061 | 0.0005922 | 0.0006548 | 0.0006897 | 0.0007013 | 0.0007001 | 0.0007203 | 0.0007129 | 0.0007348 | 0.0007105 | 0.0007071 | 0.000703 | 0.0007005 | 0.000694 | 0.0006887 | 0.0006734 | 0.0006538 | 0.0006246 | 0.0005892 | 0.000549 | 0.0004898 | 0.0004515 | 0.0004001 | 0.0003507 | 0.0002966 | 0.0002696 | 0.0002202 | 0.0001911 | 0.000169 | 0.0001444 | 0.0001286 | 0.0001077 | 0.0001023 | 9.422e-05 | 0.0001051 | 9.62e-05 | 7.504e-05 | 9.297e-05 | 3.884e-05
Stage 4 Fit 2.3V | 6.7025e-05 | 0.00030949 | 0.00048238 | 0.00059463 | 0.00065846 | 0.00068877 | 0.00069418 | 0.00068919 | 0.00068054 | 0.000674 | 0.00067127 | 0.00067272 | 0.00067739 | 0.00068277 | 0.00068618 | 0.00068512 | 0.00067745 | 0.00066143 | 0.00063773 | 0.000604 | 0.00056658 | 0.00052257 | 0.00046852 | 0.00042624 | 0.0003809 | 0.00033735 | 0.00029461 | 0.00025686 | 0.00022413 | 0.00019467 | 0.00016785 | 0.00014402 | 0.00012277 | 0.00010557 | 9.0021e-05 | 7.7008e-05 | 6.5537e-05 | 5.6021e-05 | 4.7389e-05 | 4.0225e-05 | 3.4319e-05

## Slide 65: N115 – Resistencia óhmica
Chart: Resistencia ohmica (ohm)
| Etapa 0 | Etapa 3 | Etapa 4 | Etapa 5
1.9 V | 0.02332 | 0.028302 | 0.029 | 0.029168
2.3 V | 0.026735 | 0.03017 | 0.027732 | 0.02821

## Slide 66: N115 – 1º constante de tiempo
Chart: tiempo (s)
| Etapa 0 | Etapa 3 | Etapa 4 | Etapa 5
1.9 V | 6.0262e-06 | 4.5291e-05 | 2.7959e-05 | 3.2862e-05
2.3 V | 3.0852e-05 | 4.1665e-05 | 3.6846e-05 | 3.0021e-05

## Slide 67
N115 – 2º constante de tiempo
Chart: timpo (s)
| Etapa 0 | Etapa 3 | Etapa 4 | Etapa 5
1.9 V | 0.010668 | 0.046659 | 0.0022083 | 0.0051685
2.3 V | 0.011096 | 0.018416 | 0.0011139 | 0.0053958

## Slide 68: N115 – 3º constante de tiempo
Chart: tiempo (s)
| Etapa 0 | Etapa 3 | Etapa 4 | Etapa 5
1.9 V | 1.9428 | 5.7876 | 0 | 0
2.3 V | 0.48889 | 0.78777 | 0 | 1.4376

## Slide 69: Conclusiones (Degradación)
Galvanostático
268 µV/h
Potenciostático
204 → 860 µA·h⁻¹·cm⁻²
Fluoruros
<0.03 mg · L ⁻¹(LD)
Reversibilidad
Mitigación transitoria

## Slide 70
Perspectiva
Más MEAs
Mejorar modelo
Más indicadores
Nuevo protocolo

## Slide 71: Gracias por su atención
www.giie.com.uy

## Slide 72: Anexos

## Slide 73: N115 – Difracción de rayos X
Etapa 0
Etapa 1
Etapa 2
Etapa 3
Etapa 4
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
2ϴ (grados)
2ϴ (grados)

## Slide 74: N115 – Microscopio electrónico de barrido

## Slide 75: N115 – Microscopio electrónico de barrido